УДК 621.785.532

Наноструктурированные  стали  и  сплавы  со  сверхравновесными концентрациями  азота  с  уникальным  комплексом
функциональных  свойств

Nanostructured  steels  and  alloys  with  superequilibrium  concentration of  nitrogen  with  a  unique  complex  of  functional  properties

Белоусов Г.С. 1, к.т.н.; Филиппов Г.А. 1, д.т.н.; 
Гетманова М.Е. 1, Белоусов А.В. 1

Belousov Georgy S.; Filippov  George A.;

Getmanova Marina E.; Belousov Alexey V.

iqs12@yandex.ru

1ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», г. Москва

1Steel research Institute named after I.P. Bardin

Аннотация:

Рассмотрена возможность методом газотермобарического легирования (ГТБЛ) в азоте создания высокоазотистых сталей и сплавов со сверхравновесными концентрациями азота с принципиально новыми более высокими свойствами. Показана эффективность технологии ГТБЛ для низколегированных конструкционных сталей, сталей с особыми физическими свойствами, инструментальных сталей и твердых сплавов, сплавов титана. Отмечена экологическая безопасность предлагаемой технологии, ее экономическая эффективность.

Ключевые слова:

азотирование, микротвердость, сверхравновесное содержание азота, активность азота.

Abstract:

The possibility method gastermobariede alloying (GTBA) nitrogen create high-nitrogen steels and alloys with investigation of concentrations of nitrogen with fundamentally new higher properties. The efficiency technologies GTBL for low alloy structural steels with special physical properties, tool steels and hard alloys, titanium alloys. Marked environmental safety of the proposed technology, its economic efficiency.

Keywords:

nitriding, microhardness, super equilibrium of the content of nitrogen, activity of nitrogen.

Азот рассматривается как один из перспективных легирующих элементов для создания сталей и сплавов с принципиально новыми, более высокими свойствами [1]. Однако из-за специфических свойств азота как легирующего элемента и в первую очередь ввиду его низкой растворимости  в железе и в связи со сложностью его введения в стали и сплавы потенциальные возможности высокоазотистых материалов далеко не выяснены. В первую очередь это касается сталей и сплавов со сверхравновесным содержанием азота, информация о которых весьма ограничена. К таковым относятся, в первую очередь,  специальные сплавы, имеющие в своем составе значительную долю Ni и Co, которые очень сильно повышают активность азота в сплавах. Получение сталей со сверхновесным содержанием азота представляет собой сложную техническую задачу, решенную в настоящее время только для материалов, содержащих, как правило, высокие концентрации (~30÷40%) сильных нитридообразующих элементов типа Si, Ti, V, Cr, Mn и т.п. [2]. Вместе с тем следует отметить, что в последнее время азотистые стали находят все более широкое применение: от низколегированных конструкций с 0,1–0,2% азота до высоколегированных нержавеющих, где содержание азота составляет 1–1,5% [3].

Наиболее широко используется плавильная технология получения азотистых сталей, при которой азот вводится в жидкую ванну с помощью азотсодержащей лигатуры. Применяются азотированные феррохром, феррованадием, ферромарганцем, которые при электрошлаковом переплаве входят в состав расходуемых электродов [3]. Поэтому состав сплавов ограничен применяемой лигатурой, в силу чего номенклатура получаемых материалов далеко не достаточна. Введение азота в состав сталей плавильными методами имеет существенные недостатки. Так, например, в процессе плавки и разливки металла в слитки образуются крупные трудно растворимые нитриды, в первую очередь, Ti и Si, которые невозможно преобразовать последующими металлургическими переделами: ковкой, прокаткой, термической обработкой.

Для достижения высоких содержаний азота необходимо повысить его активность в насыщающей среде, поскольку разность его химических потенциалов в насыщающей среде и матрице определяет его эффективность как легирующего элемента. Особенно велика активность атомарного азота, получаемого при распаде метастабильных азотсодержащих соединений с аммиаком (NH3). Аммиак при своей диссоциации на поверхности горячего металла (сплава) образует высококачественный атомарный азот.

Однако ввиду низкой термической стабильности NH3 процесс азотирования ведут при температурах ниже 600–700°С. При более высоких температурах степень диссоциации NH3, быстро возрастает, так что при 1000°С его применение уже практически неэффективно для введения азота [4]. Вследствие этого при плавильных методах производства азотистых сталей аммиак как насыщающая среда не используется.

Молекулярный азот как насыщающая атмосфера ввиду его малого азотного потенциала мало эффективен при атмосферном давлении, однако повышение давления существенно увеличивает его термодинамическую активность, позволяя получать сплавы со сверхравновесным содержанием азота. Легкость регулирования давления молекулярного азота позволяет варьировать азотный потенциал насыщающего газа в широких пределах. Использование высоких давлений приводит к ускорению сорбционных процессов, часто лимитирующих насыщение на ранних стадиях, и, как следствие, – к сокращению времени достижения равновесной концентрации азота на поверхности легируемых материалов.

На рисунке 1 представлены результаты расчетов зависимости фугитивности (летучести)молекулярного азота от давления при температурах 950 К, 1300 К, 1800 К по уравнению состояния в работе [5]. Видно, что летучесть азота характеризуется положительным значением коэффициента летучести, так что ее прирост опережает увеличение давления. Так, при давлении 350,0 МПа и температуре 1000°С активность компримированного молекулярного азота сопоставима по величине с активностью атомарного азота, образующегося при диссоциации молекулы аммиака на поверхности железа. Летучесть азота с понижением температуры растет, что обусловлено усилением межмолекулярного взаимодействия в газовой фазе. Однако надо учесть, что, несмотря на повышение активности азота со снижением температуры, существенное понижение температуры насыщения нежелательно ввиду резкого уменьшения скорости диффузии азота в металле.

Методом ГТБЛ был выплавлен слиток массой 0,040 кг технически чистого железа в азоте под давлением 350 МПа. На рисунке 2 показано распределение содержания азота по высоте слитка. Помимо неравномерности концентрации азота по высоте слитка, его структура получилась рыхлая. При последующей горячей прокатке при 1100°С он разрушился.

Таким образом, ГТБЛ обеспечивает возможность проведения объемного легирования сталей и сплавов в твердой фазе при температурах ниже температуры плавления, когда неэффективно азотирование с использованием насыщающих сред, содержащих NH3, но выше температур 600–700°С, когда резко увеличивается скорость диффузии.

| Рис. 1 Результаты расчетов зависимости фугитивности молекулярного азота от давления | Рис. 2 Распределение содержания азота по высоте слитка |
| --- | --- |

Продолжительность диффузионных процессов, а, в рассматриваемом случае скорость процесса азотирования, лимитируется скоростью диффузии азота в матрицу. Ускорение процесса может достигаться повышением скорости азотирования или увеличением концентрации азота на поверхности. В случае компримированного азота и повышенной температуры действуют оба фактора, что делает этот способ эффективным для создания перспективных материалов на базе азотистых сталей и сплавов, легированных элементами, сильно снижающими растворимость азота в железе, такими, как Ni, Co, Pd, Cu, Ag  и т. п.

Так же важно, что установленная зависимость фугитивности азота от температуры и давления позволяет управлять дисперсностью нитридных фаз в сталях и сплавах, полученных технологией ГТБЛ в азоте.

Особенности азота как упрочнителя ГЦК-сплавов важно было исследовать  на системе железомарганцевых сплавов, являющихся основой уникальной по своей деформационной упрочняемости стали – стали Гадфильда (Fe–13%Mn–1,1%C). Исследованные аустенитные железомарганцевые сплавы с фиксированными концентрациями марганца 10% Mn; 13% Mn; 18% Mn и концентрациями азота 0,5–2,3% показали, что коэффициент концентрационного упрочнения азотом  выше, чем в случае углерода, и лежит в пределах 150–300 МПа/%N, наибольший коэффициент деформационного упрочнения КЕ=18 МПа/(%), наблюдаемый для сплава Fe+13%Mn+1,25%N превышает КЕ=10 МПа/(%), наблюдаемый для стали Гадфильда [6]. Также было показано, что предел текучести σ0,2 является линейной функцией активности азота в железомарганцевом аустените. Столь высокое деформационное упрочнение азотистого железомарганцевого аустенита связали с  образованием упругих диполей: атом внедрения – легирующий элемент замещения, либо атом внедрения – вакансия, как предложено в [7].

В метрологии, криогенной технике, прецизионном машиностроении широко используются инварные сплавы, в которых кроме низкого коэффициента температурного расширения (ТКЛР) требуются и высокие прочностные свойства. Традиционно инварные сплавы для повышения прочности легируют элементами замещения: Co, Cu, Cr, Ti, Mn, что приводит к некоторому ухудшению, т.е. повышению ТКЛР. Из-за низкой растворимости азота в классических инварах невозможно использовать этот элемент для твердорастворного упрочнения в практических целях. Поэтому было предложено повысить прочность железоникелевых инварных сплавов дисперсным упрочнением, т.е. сохраняя состав матрицы синтезировать в ней дисперсные нитриды. В качестве нитридообразующего элемента выбрали хром. Экспериментально установили, что насыщение азотом высоконикелевых аустенитных сплавов дополнительно легированных хромом позволяет в широких пределах варьировать ТКЛР (от 0,1 до 810-6 град-1). За счет регулирования степени дисперсности и объемной доли нитридной фазы газотермобарическое легирование обеспечивает в случае сплавов системы Fe-Ni-Cr предел текучести σ02=700–1200 МПа, предел прочности σв=1200–1800 МПа, относительное удлинение =4–25%, твердость HV=350-550 при одновременном сохранении требований к ТКЛР.

Многие ответственные узлы и детали машин, определяющие уровень их эксплуатационных характеристик, работают в условиях многофакторного разрушающего одновременного воздействия (ударного, импульсного, циклического, статического нагружения, коррозии,  абразивного износа и т. п.). К таковым относятся детали топливной аппаратуры дизельных двигателей: плунжерные пары, изготавливаемые из стали 25Х5М и корпус распылителя из стали 18Х2Н4МА. Многолетний опыт производства этих деталей показал, что наилучшие результаты дает поверхностное азотирование в аммиаке. Однако существующий технологический процесс обеспечивает глубину азотированных слоев не более 0,3–0,4мм, весьма длителен по времени и экологически небезопасен. Применение технологии ГТБЛ позволило сформировать на поверхности деталей топливной аппаратуры упрочненные слои 0,8–1,2 мм  [8]. При этом время обработки составляет 1,5–2,5 часа, что на порядок меньше, чем при существующей технологии. Стендовые испытания показали увеличение ресурса деталей, обработанных по технологии ГТБЛ, в 
1,5–2,0 раза. На рисунке 3 показаны изменения микротвердости по глубине в результате применения ГТБЛ.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 3  Микротвердость стали 25Х5М (а) и 18Х2Н4МА (б) после обработки по технологии ГТБЛ

Подшипники качения, как и детали топливной аппаратуры, также работают в условиях многофакторного воздействия. К тем из них, которые применяются в отдельных видах техники, предъявляются более высокие требования, в первую очередь по надежности. Ниже приведены результаты

испытаний (таблица 1) шариковых подшипников из четырех марок сталей.

Таблица 1

Результаты испытаний подшипников на контактную выносливость

| Марка стали | Результаты испытаний, общее число циклов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Без ГТБО | После ГТБО |
| 8Х4В9Ф2 | 0,2*106 | 0,9*106 |
| 110Х18М-ШД | 2,35*106 | 3,3*106 |
| 60Х13С-ШД | 0,6*106 | 1,5*106 |
| 95Х18-Ш | 0,65*106 | 1,6*106 |

Все испытания проводили на специально сконструированном стенде. Критерием разрушения образцов приняли начало выкрашивания (образование каверн) на поверхности дорожек качения. Как следует из таблицы, повышение выносливости подшипников после ГТБЛ достигает от 1,4 до 4,5 раз. На рисунке 4 показаны фотографии дорожек качения подшипников из стали 8Х4В9Ф2. Видно, что размер каверн на начальной стадии разрушения дорожек качения намного меньше для образцов, подвергнутых ГТБЛ.

а)                                                                      б)

Рис. 4  Дорожки качения после испытаний на контактную выносливость подшипников из стали 8Х4В9Ф2 после ГТБЛ (а), без ГТБЛ (б)

Серьезный недостаток аустенитных нержавеющих сталей типа 18-8 – низкий уровень прочности. На рисунке 5 представлено изменение микротвердости по глубине образца стали 18Х18Н10Т, обработанного по технологии ГТБЛ в азоте. Увеличение микротвердости до 800 HV 
(61 HRC) соответствует твердости инструмента из быстрорежущей стали Р6М5. Важно, что во всех случаях после ГТБЛ в азоте микротвердость от поверхности образца снижается плавно, например, для стали 18Х18Н10Т до 220 HV (28 HRC). Такая зависимость микротвердости исключает откол (скол) в процессе эксплуатации высокотвердых поверхностей.

Рис. 5  Изменение микротвердости по глубине образца стали 18Х18Н10Т, обработанного по технологии ГТБЛ в азоте

Использование технологии ГТБЛ эффективно для повышения свойств титана и его сплавов, таких как твёрдость, износостойкость, повышения предела усталости и коррозионной стойкости [9]. Применение технологии ГТБЛ для титановых сплавах позволило достичь толщины слоя нитрида титана 25 мкм, а общую глубину упрочненного слоя  порядка 100 мкм, что не удается получить традиционными методами азотирования [9]. На рисунке 6 представлены снимки сплавов титана ВТ6, ВТ8, ОТ4, обработанных по технологии ГТБЛ после металлографических исследований.

| а) ВТ6 | б) ВТ8 г) ОТ4 |
| --- | --- |

Рис. 6  Металлографические снимки образцов сплавов титана после обработки ГТБЛ

Все возрастающие требования в машиностроении предъявляются к обрабатывающему инструменту, от качества которого в значительной степени зависят экономические показатели производства, в частности производительность труда. В некоторых случаях требуется соблюдение непрерывности процесса механической обработки детали из-за специфических требований к ней. Например, ресурс режущих пластин из сплава ВК3М для обработки изделий из жаропрочных сплавов, которые относятся к категории труднообрабатываемых, вырос в 1,5–3,5 раза. Для операций волочения проволоки с пределом прочности 2200 МПа стойкость фильер из сплава ВК6 увеличилась в 2,0–4,0 раза. Технология ГТБЛ в азоте была применена к режущему инструменту из твердого сплава и быстрорежущей стали Р6М5. Так, метчики из стали Р6М5 при обработке жаропрочных сплавов показали увеличение стойкости в 2,5–3,0 раза, стойкость сверл из этой же стали – в 2,0–2,5 раза. Следует отметить, что режимы ГТБЛ для указанного инструмента не были оптимальными с точки зрения достижения максимальной стойкости.

Проведенные работы по безвольфрамовым быстрорежущим высокоазотистым сталям показали, что замена карбида вольфрама на нитридые упрочняющие фазы позволяют повысить красностойкость  К594  до 850 – 920°С, рисунок 7.

Рис. 7 – Твердость быстрорежущих высокоазотистых сталей в зависимости от температуры

Заключение

Представленные результаты по ГТБЛ в азоте сталей и сплавов открывают пути целенаправленного создания новых сталей и сплавов со сверхравновесными концентрациями азота, когда равновесная концентрация последнего превышается многократно. Это, в первую очередь, низколегированные стали и высоколегированные сплавы железа, содержащие элементы, сильно понижающие растворимость азота в железе: Ni, Co, Pt, Pd, Au, Cu и т.д. Именно такие элементы входят в состав большинства прецизионных сплавов, являющихся основой целого ряда функциональных материалов, используемых в изделиях ответственного назначения, когда наряду со специальными свойствами (тепловыми, упругими, магнитными) требуется высокий уровень прочности. Изделия из таких материалов эксплуатируются в сложных условиях (износ, коррозия, сильные динамические нагрузки, низкие температуры), и все эти свойства обеспечиваются введением азота как в твердый раствор, так и в виде нитридов. Более того, эта технология перспективна для осуществления процессов глубокого азотирования готовых узлов и деталей из материалов, традиционно не подвергаемых азотированию, или в случае, когда необходимая глубина азотированных слоев намного превышает достижимую при использовании традиционных методов азотирования.

С другой стороны, возможность осуществления процесса ГТБЛ в условиях высоких температур при сохранении высокой термодинамической активности насыщающего газа, когда использование насыщающих сред, содержащих NH3, невозможно в силу низкой термической стабильности NH3, создает условия существенного расширения номенклатуры легируемых азотом материалов, в первую очередь тугоплавких.

Другим преимуществом ГТБЛ является то, что при обеспечиваемых этим методом пересыщениях по азоту и возможности азотирования готовых изделий и узлов отпадает необходимость последующей механической обработки, которая при таких концентрациях азота весьма затруднена и зачастую вообще не выполнима.

Имеющиеся в настоящее время промышленное оборудование (газостаты) представляют собой, идеально пригодное для проведения ГТБЛ в объемах крупносерийного производства. Параметры и производительность такого оборудования достаточны для проведения легирования азотом большинства представляющих интерес сталей и сплавов.

Следует также отметить, что большим преимуществом процесса является его высокая экологичность по сравнению с традиционными процессами азотирования.

Литература

1. Krauss G. Steels. Processing, Srtructure, and Performance. Materials Park, Ohaio, 2005. p 613.

2. Torkov G.F., Latash Yu., Fessler R.R., Clauser A.H., Fletcher E.E., Hoffman A.L. Development of melting and thermomechanical processing parameters for a high-nitrogen stainless steel prepared by plasma arc remelting // Journal of metals/ - 1978. №12. – p. 20–27.

3. Патон Б.Е., Медовар Б.И., Саенко В.Я., Тихонов В.А. Легирование стали азотом при электрошлаковых процессах // Тезисы докладов 1-й Всесоюзной конференции по высокоазотистым сталям. – К.: 1990. – с.7.

4. Wriedt H.A., Gokcen N.A., Nafziger R.H. The Fe – N system // Bulletion of allow phase diagrams. – 1987. - №4. – p. 355–377.

5. Сычев В.В., Вессерман А.А., Козлов А.Д., Спиридонов Г.А., Цымарный В.А. Термодинамические свойства азота. – М.: Из-во стандартов, 1977. – 352с.

6. Белоусов Г.С. «Структура и свойства аустенитных железомарганцевых сплавов со сверхравновесными концентрациями азота». Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Москва. 1992 г.

7. Kocks U.F., Cook R.E., Mulford R.A. Strain aging and strain hardening in Ni-C alloys // Acta Met. – 1985. – 33, №4. – p. 623–638

8. Белоусов Г.С., Филиппов Г.А. Упрочнение деталей топливной аппаратуры в среде компримированного азота. //Проблемы черной металлургии и материаловедение. 2011. №2, С 20–22.

9. Кипарисов С.С., Левинский Ю.В.  Азотирование тугоплавких металлов М.; Металлургия, 1972. С. 160.

10. Белоусов Г.С., Омельченко А.В., Никулин А.Н., Филиппов Г.А., Гетманова М.Е., Белоусов А.В. Исследование азотирования титановых сплавов в компримированном азоте. //Проблемы черной металлургии и материаловедение. 2013. №2. С. 69–74.

Здесь и далее, если это не оговорено специально, содержание легирующих элементов приводится в процентах по массе.

Сверхравновесным называется содержание, превышающее равновесную концентрацию азота, достигаемую в данном сплаве при атмосферном давлении молекулярного азота.