УДК 621.762.01, 621.452.3

Применение  инновационных  методов  проектирования 
и  изготовления  деталей  ГТД

Виноградов К.А. 1, к.т.н.; Пятунин К.Р. 1; Федосеев Д.В. 1;

Козляков П.Ю. 1; Федоров М.М.1

Kirill A. Vinogradov; Kirill R. Pyatunin; Denis V. Fedoseev

Pavel Yu. Kozlyakov; Maksim M. Fedorov

keryisdex@mail.ru; kirill.pyatunin@npo-saturn.ru; denfedos@gmail.com;

kozlaykoff@rambler.ru; maksim.fedorov@npo-saturn.ru

1ПАО «НПО «Сатурн», Рыбинск, Ярославская область

Аннотация:

В работе описан цикл проектирования деталей под аддитивное производство, разработанный и внедренный на ПАО «НПО «Сатурн», проведен анализ его ключевых аспектов и этапов, приведены примеры спроектированных и изготовленных деталей.

Ключевые слова:

аддитивные технологии, топологическая оптимизация, минимальная масса, себестоимость изготовления.

В настоящее время аддитивные технологии являются одним из наиболее динамично развивающихся направлений производства газотурбинной техники. ПАО «НПО «Сатурн», активно внедряет аддитивные технологии в процесс создания ГТД. Имея более чем 
10 летний опыт применения аддитивных технологий, НПО «Сатурн», обладает:

– компетенциями во всех основных направлениях аддитивного производства;

– замкнутой технологической цепочкой (проектирование с применением топологической оптимизации, послойный синтез заготовок деталей, термообработка и газо-изостатическое прессование, постобработка, контроль);

– необходимой инфраструктурой для аддитивного производства.

В 2016 г. более 600 деталей газотурбинных двигателей различного назначения изготовлены аддитивными технологиями из кобальтового, титанового сплавов, нержавеющей стали. В новом ГТД, начало серийного производства которого запланировано на 2017 год, два процента от общей массы составляют детали, изготовленные послойным синтезом.

Рис. 1 – Примеры внедренных в конструкцию ГТД деталей 
изготовленных послойным синтезом

На ПАО «НПО «Сатурн» ведутся работы по организации гибкого, серийного, высокоавтоматизированного цифрового аддитивного производства, способного обеспечить уникальными деталями ГТД потребности предприятий ОДК и отрасли в целом.

Внедрение в производство аддитивных технологий – принципиально нового способа формообразования, привело к кардинальной трансформации парадигмы разработки деталей, выражающейся в необходимости применения инновационных принципов проектирования, которые в сочетании с новыми технологическими возможностями, дают максимальный синергетический эффект.

Ключевые факторы, учитываемые при разработке дизайна деталей изготавливаемых аддитивными технологиями, это минимизация: массы, площади поверхности, поддерживающих структур, времени построения, остаточных напряжений. Нахождение минимума массы распределения материала в силовых конструкциях, обеспечивает топологическая оптимизация, определяющая какие силовые элементы нужны, как их расположить в пространстве и связать между собой. Исходными данными являются габаритные (компоновочные или геометрические) ограничения и граничные условия.

Необходимо подчеркнуть, что применение подобных методов для разработки перспективных образцов деталей ГТД возможно только при высокой степени «цифровизации» процесса проектирования и производства, что в полной мере реализовано на ПАО «НПО «Сатурн. Используется замкнутый, безбумажный цикл проектирования, ключевым элементом которого является 3D модель (для проектирования, расчетов, изготовления и контроля геометрии).

Ключевые аспекты цикла разработки деталей, изготавливаемых аддитивными технологиями, приведены на рисунке 2.

Важно отметить, что три основных аспекта являются взаимосвязанными, что требует их комплексного совместного учета. При решении отдельных задач общая эффективность процесса проектирования существенно снижается. Кратко рассмотрим основные особенности вышеуказанных процессов.

Рис. 2 – Ключевые аспекты цикла разработки деталей, 
изготавливаемых аддитивными технологиями

Обеспечение минимальной массы

Нахождение варианта распределения материала в оптимизируемой детали с точки зрения минимума массы при заданном запасе прочности, максимальной жесткости обеспечивают топологическая оптимизация. Алгоритм топологической оптимизации определяет какие силовые элементы нужны, как их расположить в пространстве и связать между собой. Суть алгоритма топологической оптимизации сводится к решению обобщённой прочностной задачи (1), проведению анализа чувствительности (2, 3) с определением элементов с максимальным влиянием на целевую функцию, с дальнейшей регуляризацией (усреднение плотности элементов алгоритмом минимизирующим шахматность) с последующим перераспределением материала и итеративным повтором процедуры до достижения сходимости [1]:

KU=F 							(1)

dФρe=∂Фρe+λT(∂K∂ρeU+∂F∂ρe) 					(2)

KTλ=-∂F∂U							(3)

Исходными данными для решения подобной задачи являются габаритные (компоновочные или геометрические) ограничения и граничные условия, определяемые из особенностей работы конкретного объекта исследования.

На сегодняшний день на рынке коммерческого ПО представлено большое количество программных решений, которые предоставляют возможность решения задачи топологической оптимизации, учета технологических ограничений, обработки результатов оптимизации. К основным программным продуктам на данном рынке можно отнести: Altair OptiStruct, ANSYS Topology optimization, SolidThinking Inspire, MSC Nastran, CATIA GDE, Tosca Structure и другие. Данные программные продукты с успехом применяются в практике зарубежных компаний [2, 3].

В рамках внедрения данного ПО на ПАО «НПО «Сатурн» было проведено полномасштабное исследование и тестирование программных продуктов для топологической оптимизации, на основе комплекса критериев выбрано наиболее подходящее ПО для решения поставленных задач и выпущена методика по применению подобных алгоритмов и ПО в процессе проектирования деталей ГТД. Использование алгоритмов топологической оптимизации позволяет в разы снизить массу переразмеренной детали, обеспечить ее требуемые прочностные характеристики.

Обеспечение технологичности (минимальная себестоимость)

Для получения эффективной геометрии детали, обладающей минимальной себестоимостью изготовления, необходимо решать дополнительный комплекс задач, связанных с ее технологической проработкой и моделированием процессов изготовления. Ключевые факторы, учитываемые в данном аспекте проектирования, это минимизация площади поверхности, поддерживающих структур, времени построения, остаточных напряжений в конструкции.

Для решения этой задачи на ПАО «НПО «Сатурн» применяются разнообразные программные и решения и подходы. Так, для моделирования поддерживающих структур, адаптации расположения детали на столе используются различные ПК (например, Magics21), в сочетании с алгоритмами параметрической многокритериальной оптимизации (IOSO NM) и непосредственным анализом конструкции. Подобный подход позволяет на 25–50% сократить относительный вес поддерживающих структур и время постобработки (рисунок 3).

Рис. 3 –Технологическая проработка конструкции под аддитивное производство с целью повышения КИМ

Для эффективного решения всех вышеперечисленных задач, ставящихся перед организацией аддитивного производства деталей, на ПАО «НПО «Сатурн» разработан и внедрен единый цикл проектирования и изготовления деталей с учетом особенностей аддитивных технологий (рисунок 4).

Рис. 4 – Единый цикл проектирования и изготовления деталей под аддитивное производство

Цикл проектирования и изготовления в общем виде состоит из 10 основных пунктов. Исходной точкой (п.1) является либо геометрия существующей детали, изготавливаемой традиционным способом, либо ТЗ на деталь, которую необходимо спроектировать с нуля. Конструктор задает необходимые габаритные ограничения области оптимизации, граничные условия и формулирует задачу топологической оптимизации (п.2). В качестве целевых функций могут быть использованы как минимизация массы, или податливости конструкции, так и заданный уровень запасов прочности. Результатом топологической оптимизации является пространственная структура распределения материала. В прямом виде данный результат не может быть использован для дальнейшей работы, что диктует необходимость его конструкторской проработки (п.3). Данный этап может выполняться как стандартными CAD системами на основе файлов формата *.stl, так и внутренними средствами ПК топологической оптимизации (как, например, SolidThinking Inspire).

а)							 б)

Рис. 5 – Сравнение результата топологической оптимизации (а)

и конструкторской проработки (б)

На основании выполненной конструктором 3D модели проводится поверочный прочностной расчет с использованием пакетов конечно-элементного анализа (ANSYS, Abaqus и т. д.). Как правило, по его результатам конструкция детали дорабатывается для обеспечения заданного уровня прочностных характеристик.

а)						 б)

Рис. 6 –Технологическая проработка детали (а) и пример генерации

поддерживающих структур (б)

Результаты данного этапа является исходными данными для выполнения технологической проработки детали (п.4 и рисунок 6). В рамках технологической проработки геометрия детали может быть изменена для повышения КИМ, сокращения количества поддерживающих структур и времени изготовления. На этом же этапе определяется положение детали на столе при изготовлении. Результатом технологической проработки является существенное снижение количества поддержек и времени постобработки (на 20% и 15% соответственно для детали, приведенной на рисунке 6).

Необходимо отметить, что для обеспечения эффективности процесса проектирования этапы 2-4 необходимо выполнять итеративно, с обеспечением обратной связи между ними. На ПАО «НПО «Сатурн» организовано конструкторско-технологическое плато, с выделением соответствующих специалистов для снижения коммуникационных потерь и временных затрат на выполнение этапов цикла проектирования.

На сегодняшний день технологии численного моделирования процессов 3D печати (п.5) быстро развиваются, и становятся неотъемлемой частью проектирования деталей под аддитивное производство. Существует несколько программных комплексов, позволяющих моделировать основные процессы производственной цепочки аддитивных технологий: изготовление, термообработка для снятия внутренних напряжений, обрезка и удаление опорной пластины, обрезка поддерживающей структуры, горячее изостатическое прессование (HIP).

На ПАО «НПО «Сатурн» на этапе промышленного тестирования находится один из подобных программных комплексов, разработки компании MSC Software. С его помощью возможно проведение численного исследования влияния параметров производственного процесса и используемых материалов, направлений обрезки и удаления поддерживающей структуры на деформации и напряжения в модели. При этом моделирование может осуществляться на макро- и микро - уровне, что позволяет вычислять механические свойства и микроструктуру порошкового материала при сплавлении.

а)						 б)

Рис. 7 –Моделирование процесса изготовления аддитивными технологиями. Отклонения от исходной формы (а) и напряжения (б) в процессе 3D- печати

При использовании подобных подходов удается свести к минимуму искажения формы деталей и величину остаточных напряжений в детали после ее изготовления (п.6).

Контроль геометрии и формы изготовленной детали осуществляется с помощью методов бесконтактной оптической оцифровки с использованием ПК Geomagic Control X. На рисунке 8 представлены результаты исследования одной из разрабатываемых и аддитивно изготавливаемых деталей.

Рис. 8 – Результаты 3D контроля методами бесконтактной оптической оцифровки

Как видно из рисунка 8, в результате обеспечивается высокий уровень соответствия изготовленной детали ее математической модели, (отклонения геометрии не превышают 0,35 мм).

Следующим этапом в цикле проектирования и изготовления является выполнение инженерных испытаний на установках. По результатам инженерных испытаний верифицируются разработанные прочностные модели, оцениваются характеристики изготовленных деталей (предел прочности, критерии разрушения и т. д.). Сертификационные испытания и выпуск конструкторской документации, как правило, выполняются в параллельном режиме. Внедрение в серийную конструкцию возможно только после испытаний на двигателе, и квалификации свойств металлопрошковой композиции, использующейся для изготовления детали. На рисунке 10 приведены примеры деталей, спроектированных и изготовленных в соответствии с предложенным циклом проектирования под аддитивное производство. Исходные детали приведены на рисунке 9.

| а) Кронштейны (4 ДСЕ, m=250 г) |  | б) Плита МПЛ (1 ДСЕ, m=440 г) |
| --- | --- | --- |
| Рис. 9 – Исходные модели кронштейнов и плиты МПЛ |  |  |
| а) Кронштейн (m=165 г) | б) Плита МПЛ (m=230 г) |  |
| Рис. 10 – Оптимизированные детали, изготовленные методом EBM |  |  |

Инженерные испытания деталей показали обеспечение требуемого запаса прочности при уменьшении массы кронштейна на 33%, плиты механизма поворота лопаток (МПЛ) на 48% и сокращении количества ДСЕ для кронштейна с 4 до 1. Оптимизированные детали были изготовлены на установке электронно-лучевого сплавления (EBM) из металаллопорошковой композиции алюминида титана, успешно прошли инженерные испытания и в настоящий момент проходят испытания на опытных ГТД.

Выводы:

- На ПАО «НПО «Сатурн» успешно ведутся работы по организации гибкого, серийного, высокоавтоматизированного цифрового аддитивного производства, способного обеспечить уникальными деталями ГТД потребности предприятий ОДК и отрасли в целом.

- На ПАО «НПО «Сатурн» разработан и внедрен единый цикл проектирования деталей под аддитивное производство, позволяющий сократить сроки разработки, и внедрения в КД новых конструкций деталей и узлов, проводить технологическую проработку с учетом изготовления АТ, для максимизации КИМ, минимального времени изготовления и количества поддерживающих структур.

- В рамках цикла проектирования на ПАО «НПО «Сатурн» внедрена технология топологической оптимизации элементов ГТД с учетом изготовления аддитивными технологиями. Топологическая оптимизация всех деталей выполняется с учетом их метода изготовления (послойный синтез, литье и т. д).

- По результатам применения разработанного цикла проектирования получено: снижение массы деталей на 30-50%; необходимый уровень прочностных характеристик по статической и динамической прочности; сокращение количества поддерживающих структур (экономия материала) относительно исходных деталей в 2 раза.

- Примененные методы и разработанный цикл проектирования деталей под аддитивное производство имеют значительные перспективы применения в других авиационных ГТД разработки ПАО «НПО «Сатурн».

Литература

- Topology optimization, Theory, Methods and applications. Sigmund O., Bendsoe M.P., 2003.

- Kober M., Lenk O., Klauke T., Kuhhorn A., “Topology-optimized intermediate casing of aero engine and comparative evaluation of titanium and composite architecture in terms of load capacity and weight reduction”, 
ASME-2008, GT2008-50644.

- Seppala J., Hupfer A.., Topology optimization in structural design of a lp turbine guide vane: potential of additive manufacturing for weight reduction, ASME-2014, Dusseldorf, Germany, GT2014-25637.