Усталостные  характеристики  литейных  жаропрочных 
никелевых  сплавов,  полученных  методом  селективного 
лазерного  сплавления

Горбовец М.А.1; Евгенов А.Г. 1; Беляев М.С. 1; Васильев Д.А. 1

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Исследована малоцикловая и многоцикловая усталость литейных жаропрочных никелевых сплавов, полученных методом селективного лазерного сплавления при рабочих температурах.

Ключевые слова:

малоцикловая усталость, многоцикловая усталость, жаропрочные никелевые сплавы, СЛС

Abstract:

High-cycle fatigue and low-cycle fatigue was investigated at high temperatures for heat-resisting SLM-manufactured Ni-based alloys.

Keywords:

low-cycle fatigue, LCF, high-cycle fatigue, HCF, SLM

Введение

Для материалов, которые в процессе эксплуатации подвергаются циклическим нагрузкам, необходимым является определение характеристик усталости. Характеристики усталости в этом случае следует рассматривать в качестве одного из критериев оценки совершенства разработанной технологии.

Материалы и методы

Для определения характеристик усталости сплавов ЖС6К и ВЖЛ12У, полученных по технологии СЛС, проведены испытания на малоцикловую (МЦУ) и многоцикловую (МнЦУ) усталость. Обе характеристики усталости определены в соответствии с ГОСТ 25.502, были испытаны гладкие образцы.  Температура испытания равнялась 900°С, в качестве параметра испытаний принята амплитуда напряжения σ (МПа).

Испытания на малоцикловую усталость (МЦУ) проведены на сервогидравлических испытательных машинах LFV-100 фирмы «walter+bai». Цилиндрические образцы с диаметром рабочей части 
5,00 мм, были испытаны при циклическом растяжении, коэффициент асимметрии цикла напряжений равнялся R=0,1, т.е. применен мягкий цикл нагружения. Частота нагружения составляла f=1 Гц, база испытания ‒ N=104 циклов.

Испытания на многоцикловую усталость (МнЦУ) проведены на испытательных машинах МВИ611-М при чистом изгибе с вращением. Были использованы образцы с минимальным диаметром рабочей части 7,5 мм по типу I (ГОСТ 25.502), частота нагружения составляла f = 50 Гц, база испытания ‒ 2х107 циклов.

Результаты

Проведенные испытания на МЦУ и МнЦУ позволили определить средние значения пределов выносливости для сплавов ЖС6К и ВЖЛ12У, полученных по технологии СЛС (табл. 1 и 2).

Таблица 1

Значения пределов МЦУ и параметры испытаний

| №№ п/п | Наименование сплава | Температура испытания (°С) | Колич. испытан. образцов n | Коэф. асимметрии | Предел МЦУ на базе 104 ц. (σа,МПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЖЛ12У | 900 | 7 | 0,1 | 585 |
| 2 | ЖС6К | 900 | 6 | 0,1 | 375 |

Таблица 2

Значения пределов МнЦУ и параметры испытаний

| №№ п/п | Наименование сплава | Температура испытания (°С) | Колич. испытан. образцов n | Коэф. асимметрии | Предел МнЦУ на базе 2×107 ц. (МПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЖЛ12У | 900 | 10 | -1 | 320 |
| 2 | ЖС6К | 900 | 8 | -1 | 295 |
| Пределы МнЦУ указанных сплавов, произведенных по технологии литья по выплавляемым моделям |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЖЛ12У | 900 | 124 | -1 | 260 |
| 4 | ЖС6К | 900 | 169 | -1 | 250 |

Сплав ВЖЛ12У обладает более высоким сопротивлением МЦУ, чем сплав ЖС6К. На базе испытания 104 циклов предел МЦУ сплава ВЖЛ12У на 56% выше, чем у сплава ЖС6К. Отметим, что для литейных никелевых сплавов ВЖЛ12У и ЖС6К, произведенных по традиционной технологии, данных по МЦУ не имеется.

Между средними значениями пределов выносливости сплавов ВЖЛ12У и ЖС6К нет значительных отличий. При этом сплав ВЖЛ12У обладает несколько более высоким (8%) пределом выносливости.

Значения пределов выносливости, полученные для сплавов ВЖЛ12У и ЖС6К, произведенных по технологии СЛС, можно сопоставить с теми, которые получены ранее для сплавов с равноосной структурой, произведенных по традиционной технологии литья по выплавляемым моделям (табл. 2). В последнем случае в качестве пределов выносливости приведены осредненные значения, полученные по результатам испытаний большого количества образцов. Следует отметить, что условия испытаний на МнЦУ образцов сплавов, полученных с применением различных технологических процессов, полностью совпадают. Видно, что сплавы, произведенные по технологии СЛС, значительно превосходят по пределу выносливости сплавы, произведенные по традиционной технологии литья. Превышение для сплава ВЖЛ12У составляет 23%, для сплава ЖС6К ‒ 18%.

Таким образом, технология СЛС обеспечивает получение значительно более высоких значений пределов МнЦУ при температуре испытания 900°С, чем применяемая в настоящее время технология литья по выплавляемым моделям.

Выводы

Для литейных никелевых сплавов ВЖЛ12У и ЖС6К, произведенных по технологии СЛС, определены средние значения пределов выносливости при температуре 900°С при испытаниях на МЦУ и МнЦУ. В обоих случаях сплав ВЖЛ12У обладает более высоким пределом выносливости. При испытаниях на МЦУ преимущество сплава ВЖМ12У достаточно значительное и составляет 56%.

В условиях испытаний на МнЦУ выполнено сравнение пределов выносливости сплавов, произведенных по технологии СЛС и технологии литья по выплавляемым моделям применяемой в настоящее время при литье, обеспечивающем равноосную структуру. Установлено, что технология СЛС обеспечивает получение значительно более высоких значений пределов МнЦУ при температуре испытания 900°С. Превышение составляет для сплава ВЖЛ12У 23%, для сплава ЖС6К ‒ 18%.

Литература

1.	Каблов Е.Н., Петрушин Н.В., Светлов И.Л., Демонис И.М. Никелевые литейные жаропрочные сплавы нового поколения //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 36–51.

2.	Биргер И.А., Балашов Б.Ф., Дульнев Р.А. и др. Конструкционная прочность материалов и деталей газотурбинных двигателей. М.: Машиностроение. 1981. 222 с.

3.	Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

4.	Иноземцев А.А., Ратчиев А.М., Нихамкин М.Ш. и др. Малоцикловая усталость и циклическая трещиностойкость никелевого сплава при нагружении, характерном для дисков турбин //Тяжелое машиностроение. 2011. №4. С. 30–33.

5.	Schijve J. Fatigue of structures and materials. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 2009. 185 с.

6.	Каблов Е.Н., Ломберг Б.С., Оспенникова О.Г. Создание современных жаропрочных материалов и технологий их производства для авиационного двигателестроения //Крылья Родины. 2012. №3–4. С. 34–38.

7.	Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С., Сидоров В.В. Приоритетные направления развития технологий производства жаропрочных материалов для авиационного двигателестроения //Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2013. №3. С. 47–54.

8.	Голубовский Е.Р., Светлов И.Л., Петрушин Н.В., Черкасова С.А., Волков М.Е. Малоцикловая усталость монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов при повышенных температурах //Деформация и разрушение материалов. 2009. № 8. С. 41–48.

9.	Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1. С. 3–33.

10.	Каблов Е.Н. Что такое инновации. // Наука и жизнь. – 2011. – № 11. – С. 16–21.

11.	Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Вершков А.В. Редкие и редкоземельные элементы – материалы современных и будущих высоких технологий //Труды ВИАМ. 2013. №2. Ст. 01 (viam-works.ru).

12.	Тарасова Т.В., Назаров А.П. Исследование процессов модификации поверхностного слоя и изготовления трехмерных машиностроительных деталей посредством селективного лазерного сплавления //Вестник МГТУ «Станкин». 2013. №2(25). С.17–25.

13.	Евгенов А.Г., Рогалев А.М., Неруш С.В., Мазалов И.С. Исследование свойств сплава ЭП648, полученного методом селективного лазерного сплавления металлических порошков//Труды ВИАМ. 2015. №2. ст.02 (viam-works.ru).