## УДК 621.317.2

Разработка и исследование базовых элементов мультисенсорной системы контроля технологического процесса и качества получаемых изделий при аддитивном производстве. Подсистема  контроля электрических и магнитных полей

Development and investigation of basic elements of multisensor

system for additive manufacturing technologic process control

and product quality monitoring. Subsystem for electric

and magnetic fields monitoring

Гришин С.А. 1

Hryshyn Siarhei Aleksandrovich

grsamail@mail.ru

1ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Беларусь, Минск

Аннотация:

В докладе рассматриваются вопросы создания мультисенсорной системы контроля технологических процессов аддитивного производства и качества получаемых изделий, основанной на использовании бесконтактных методов регистрации информативных параметров. Приводятся результаты разработки и применения подсистемы контроля электрических и магнитных полей, возникающих в процессе работы установки селективного лазерного спекания материалов. Показана перспективность использования такой подсистемы для мониторинга технологических процессов.

Ключевые слова:

аддитивные технологии, мультисенсорная система контроля, датчики магнитного и электрического полей.

Abstract:

In the report problems of development of multisensor system designed for additive manufacturing process control and for monitoring the quality of produced articles are considered. Results of development and utilization of subsystem for monitoring electric and magnetic fields generated by installation for selective laser sintering of materials are presented. The perspective of utilization of such subsystem for technologic processes monitoring is shown.

Keywords:

additive manufacturing, multisensor process monitoring system, sensors of magnetic and electric fields.

Введение

Одним из перспективных направлений развития машиностроения является внедрение «умных цифровых процессов производства» и, в частности, аддитивных технологий на основе использования металлургических 3D-принтеров. На качество изделий, получаемых аддитивным способом, сильно влияют такие факторы, как мощность и распределение энергии в области фокусирования лазерного излучения; динамика нагрева, перемещения рабочих органов и сканирования; распределение температур в зоне расплава; процентные содержания газовых компонент в рабочей камере; уровни вибраций из-за износа механических передач и т. д. Оценка и корректировка качества изготовления возможны только на основе учета изменений этих факторов с помощью мультисенсорных систем реального времени, контролирующих основные информативные параметры процессов аддитивного изготовления.

Поскольку во время работы 3D-принтера многие его элементы являются источниками электромагнитных полей, то одним из перспективных методов мониторинга является бесконтактный метод, основанный на измерениях электрических и магнитных полей и их обработке методами спектрального и корреляционного анализа с целью определения моментов зарождения дефектов и неисправностей и идентификации их источников.

В лаборатории интеллектуальных электронных систем ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» в настоящее время проводятся исследования и отработка базовых элементов мультисенсорной системы контроля техпроцессов и качества изделий при аддитивном производстве в состав которой будут входить следующие подсистемы [1]:

– подсистема на основе высокопроизводительного вычислительного комплекса для 3D-проектирования и моделирования, постобработки измерительных данных, архивирования и визуализации информации,

– многоканальная подсистема сбора и первичной обработки измерительной информации,

– подсистемы контроля

- электрических и магнитных полей,

- геометрических параметров синтезируемых изделий и зоны сплавления,

- видеоизображений,

- локальных температур и тепловых полей,

- параметров лазерного излучения,

- содержания газовых компонент в рабочей камере,

- вибраций и акустических сигналов,

- состояния рабочих органов (положение, скорость, ускорение),

- электрических параметров (ток и напряжение),

- расходов,

- давлений,

- механических напряжений и усилий,

- параметров используемых расходных материалов

# Подсистема контроля электрических и магнитных полей

В состав аппаратуры регистрации электрических и магнитных полей 3D-принтера, показанной на рис. 1, входят специально разработанные измерительные преобразователи, имеющие конструктивные и электрические характеристики, оптимизированные с целью обеспечения малых габаритов, высокой чувствительности, расширенных диапазонов измеряемых напряженностей магнитных полей от -100 А/м до +100 А/м и напряженностей электрических полей от -3 кВ/м до +3 кВ/м в полосе частот от 0 Гц до 2 кГц [2], а также блоки кондиционирования с автономным питанием для фильтрации и усиления сигналов и многоканальный аналого-цифровой преобразователь с интерфейсом передачи данных на компьютер.

(а)						  (б)

Рис. 1 – а – аппаратура регистрации магнитных полей:

1 – индукционный преобразователь магнитного поля;

2 – блок кондиционирования сигнала; 3 – модуль 16-ти разрядного аналого-цифрового преобразователя; 4 – ноутбук;

б – аппаратура регистрации электрических полей:

1 – блок питания с выходом на аналого-цифровой преобразователь,

2 – датчик электрического поля

Объект исследования

Исследовались электрические и магнитные поля установки порошковой лазерной стереолитографии УПЛС-1 (аналог металлургического 3D-принтера) Института порошковой металлургии НАН Беларуси (рис. 2), имеющей следующие характеристики: длина волны лазерного излучения – 1,06 мкм; частота следования лазерных импульсов -50 Гц; средняя мощность лазерного импульса – 150 Вт; длительность лазерного импульса – 3–6 мс; максимальные габариты изделия - 200×200×50 мм; скорость перемещения оптической системы - 100–1000 мм/мин; точность позиционирования – 20 мкм; фокусное расстояние объектива – 250 мм; диаметр фокусного пятна – 200–500 мкм.

В качестве исходного порошкового материала использовался сферический порошок самофлюсующегося сплава системы Ni-Cr-B-Si фракции 200–315 мкм.

Процесс спекания материалов происходил на вертикально перемещающейся технологической платформе, размещенной в рабочей камере с защитной атмосферой аргона. Равномерность и плотность порошкового слоя обеспечивалась системой виброукладки. Программное управление работой установки, задание технологических режимов и их контроль в режиме реального времени осуществлялось с помощью управляющего компьютера. Режимы работы установки лазерного спекания задавались оператором с помощью диалогового окна программы.

Экспериментальные исследования

Измерялись электрические и магнитные поля в рабочей камере 
3D-принтера, вблизи электронных блоков лазера, около двигателей системы позиционирования и виброукладчика при различных режимах работы.

| а) | б) |
| --- | --- |
|  | в) |

Рис. 2 – Установка порошковой лазерной стереолитографии УПЛС-1 с аппаратурой регистрации (а) и расположением датчиков электрических (б) и магнитных полей (в)

Измерения напряженностей магнитного поля в рабочей камере технологической установки были проведены при следующих режимах:

– при выключенном состоянии установки (фон магнитного поля),

– при работе виброукладчика с различными мощностями (от 10% до 100%) и частотами,

– при работе механизмов перемещения рабочей головки,

– при работе лазера.

При выполнении измерений изменяемые по времени данные и их спектры отображались на экране компьютера и сохранялись в базе данных. В результате постобработки были получены графики пространственных распределений магнитных полей.

На рис. 3 (индукционный преобразователь магнитного поля 1 размещен над шаговым двигателем 2 системы позиционирования) в спектре магнитного поля виден ряд составляющих, характеризующих работу двигателя.

На рис. 4 и 5 видно, что спектры переменных магнитных полей, зарегистрированных во время генерации лазерного излучения, имеют явно выраженные характерные частоты, при этом спектры магнитного поля, полученные при расположении магнитной антенны 1 внутри рабочей камеры вблизи от емкости 2 со спекаемым порошком (рис. 4), значительно отличаются от спектров, зафиксированных над резонатором источника 
3 лазерного излучения (рис. 5).

| Амплитуда, В | 1 2 |
| --- | --- |
|  | Частота, Гц |

Рис. 3 – Спектр магнитного поля шагового двигателя системы позиционирования

| Амплитуда, В | 1 2 |
| --- | --- |
|  | Частота, Гц |

Рис. 4 – Спектр магнитного поля в рабочей камере при генерации лазерного излучения

| Амплитуда, В | 1 3 |
| --- | --- |
|  | Частота, Гц |

Рис. 5 – Спектр магнитного поля над резонатором лазера при генерации лазерного излучения

Рис. 6 – Спектр магнитного поля при работе виброукладчика

На спектре рис. 6 хорошо видны пики на частотах работы виброукладчика (20 и 30 Гц).

Выводы

Разработаны измерительные преобразователи, позволяющие проводить исследования электрических и магнитных полей установки селективного лазерного спекания материалов.

С использованием разработанных преобразователей и компьютеризированной системы сбора и обработки информации определены временные, частотные и пространственные зависимости напряженностей электрических и магнитных полей, вызванных работающими двигателями, электронными блоками лазера, а также механическими перемещениями и вибрациями рабочих органов технологической установки. По данным спектрального анализа найдены характерные частоты работающих устройств и механизмов. Установлено, что различные подсистемы установки селективного лазерного спекания создают в процессе работы различные по своим характеристикам поля, параметры которых зависят технического состояния и режимов функционирования, что позволяет сделать вывод о возможности построения подсистемы контроля техпроцессов, использующей характеристики регистрируемых электрических и магнитных полей в качестве диагностических признаков.

Результаты проведенной работы указывают на необходимость и перспективность создания мультисенсорных систем активного контроля техпроцессов и качества изделий при их аддитивном производстве.

Литература

1.	Гришин С.А. Архитектура системы мониторинга технологических процессов и качества получаемых изделий при аддитивном производстве// «Аддитивные технологии, материалы и конструкции»: Материалы научно-технической конференции. (Гродно, 5-6 октября 2016г.) НАНБ [и др.]; редкол.: А.И. Свириденок (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2016. – 274с., С. 129–132.

2.	Гришин С.А., Климентовский В.В. Исследование преобразователей переменных магнитных полей системы электромагнитной диагностики технического состояния энергетических и силовых установок // Электроника инфо, 2015, №8 (122), С. 38–41.