УДК 621

Перспективы разработки высокопроизводительных режимов селективного лазерного сплавления жаропрочных сплавов на основе никеля для изготовления деталей ГТД

Евгенов А.Г., Королев В.А., Шуртаков С.В.

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Исследована структура и свойства образцов из сплавов ВЖ159 и ВЖЛ12У. Показана принципиальная возможность повышения производительности процесса селективного лазерного сплавления деталей из свариваемых сплавов в 2,5-3 раза по сравнению со штатными режимами синтеза для зарубежных материалов (In718) при сохранении комплекса механических свойств, включая длительную прочность. Для литейных сплавов определен диапазон оптимальной плотности энергии.

Ключевые слова:

селективное лазерное спекание, ВЖ159, ВЖЛ12У

Введение

Одним из основных показателей, сдерживающих более широкое применение технологии селективного лазерного сплавления в авиационной отрасли, помимо высокой стоимости порошковых материалов, является скорость построения детали. Для никелевых сплавов типичная скорость построения для стандартных режимов (In718 и In625) составляет 7,2 см3 в час [1]. В случае изготовления небольших (по высоте построения) сложнопрофильных деталей такая скорость может считаться достаточной, однако, при изготовлении более габаритных деталей с размерами сопоставимыми с размерами камеры построения, при массивных сечениях, время построения будет исчисляться уже сутками. По данному показателю технология СЛС значительно уступает технологиям лазерной газопорошковой наплавки (DMD/CLAD). При этом аппаратное обеспечение уже сейчас на имеющихся машинах позволяет значительно (в 2-3 раза) увеличить скорость экспонирования сечений – основной параметр, определяющий скорость построения деталей. Типичная фактическая скорость сканирования сечения для никелевых сплавов составляет 600-800 мм/с, в то время как предельно возможные скорости сканирования на современных установках оборудования почти на порядок выше. Лимитирующим фактором при этом становится мощность лазерного излучения, который и определяет верхний предел реально применимых скоростей сканирования. В настоящей работе рассмотрены перспективы разработки высокоскоростных режимов селективного лазерного синтеза для получения деталей ГТД из никелевых жаропрочных сплавов.

Материалы  и методы

Объектами исследования были выбраны свариваемый сплав ВЖ159 и литейный сплав ВЖЛ12У. Из шихтовых заготовок данных сплавов получали порошки  методом атомизации (распыление расплава потоком инертного газа – аргона) на установке HERMIGA 10/100 VI.  Фракционный состав порошка – 10-50 мкм. Рассев порошка осуществляли в промышленном виброгрохоте ConceptLaser QM Powder. Также проводили отделение тонкой (менее 10 мкм) фракции на газодинамическом сепараторе (классификаторе) установки HERMIGA 10/100 VI. Процесс селективного лазерного сплавления порошка проводили в установке EOS M 290 (Германия) с подогревом платформы построения и ConceptLaser M2 без подогрева платформы. Сплавление порошка проводили в среде азота (вырабатываемого штатным генератором) и аргона (высший сорт, ГОСТ 10157-79). Подготовку макро- и микрошлифов проводили на оборудовании Struers с использованием оригинальных алмазных суспензий зернистостью 9, 3, 1 мкм. Съемку макроструктуры после травления образцов в реактиве Васильева проводили на стереомикроскопе Leica MZ 12.5. Микроструктурный анализ проводили на оптическом металлографическом комплексе OlimpusGX51 без травления и после электрохимического травления поверхности шлифов в растворе бихромата калия в ортофосфорной кислоте.

Образцы для испытаний на кратковременную и длительную прочность выращивали в вертикальной и горизонтальной ориентациях. Испытания механических свойств проводили по стандартным методикам.

Результаты

Основным параметром селективного лазерного сплавления, определяющим геометрию трека, уровень пористости и, в конечном счете, уровень механических характеристик, является величина удельной объемной плотности энергии – показатель, связывающий мощность лазера и скорость сканирования с толщиной слоя сплавляемого материала и межтрековым расстоянием. Проведенные исследования показывают, что для конкретных групп материалов применимы определенные области значений удельной плотности энергии, обеспечивающие формирование плотного синтезированного материала с малой объемной долей пор (менее 0,02%). Сохранение данной величины при увеличении скорости сканирования на определенном уровне должно обеспечивать получение синтезированного материала приблизительно одной плотности. Основным лимитирующим фактором, при этом, является условная свариваемость материала. Так, для литейных сплавов увеличение скоростей сканирования свыше 1000 мм/с приводит к формированию большого количества трещин, что связано с возникновением внутренних напряжений в процессе сверхбыстрой кристаллизации треков.

Для определения максимальных значений скоростей сканирования для свариваемых сплавов была проведена серия экспериментов, плотность энергии в которых соответствовала ранее определенным диапазонам.

Исследование трековой структуры синтезированных образцов сплава ЭП648 при различной скорости сканирования (до 1,1 м/с) в рамках выбранного диапазона значений удельной плотности энергии не выявило значимых различий ни по форме треков, ни по их размерным характеристикам (рис. 1 ).

V, мм/с

1100

900

Рис. 1. - Структура треков образцов, синтезированных при различной скорости сканирования, сплав ЭП648, увеличение × 100.

Исследование пористости в зависимости от режима сканирования также не выявило значительных изменений при увеличении скорости сканирования (Рис. 2). Средний диаметр микропор при этом составил от 9,4 до 15,4 мкм при количестве 1-3 поры на поле зрения, что говорит о близком структурном состоянии синтезированных по разным режимам образцов.

Рис. 2. - Зависимость объемной доли пор в синтезированных образцах от скорости сканирования

На основании указанных микроструктурных исследований, была проведена серия экспериментов по увеличению скорости сканирования и мощности лазера вплоть до предельной (максимальная мощность лазера составляет 370 Вт) на используемом оборудовании, при сохранении выбранного ранее диапазона изменения удельной объемной плотности энергии.

900

Количественный анализ пористости показал, что значительного увеличения объемной доли пор при росте скорости сканирования не происходит (рис. 3). Объемная доля пор на полученных образцах находится в интервале  от 0,06 до 0,11 % и может быть снижена изменением тонких настроек режима экспонирования. При этом с увеличением скорости сканирования наблюдается тенденция к увеличению количества пор на поле зрения (примерно в 10 раз) и уменьшению их среднего диаметра (в 5-6 раз), что, вероятно, связано с более высокими скоростями кристаллизации при высокоскоростных режимах сканирования.

1900

1500

Рис. 3. - Зависимость объемной доли пор в синтезированных образцах при повышении скорости сканирования.

Сравнение механических свойств сплава ЭП648 проводили на образцах, изготовленных с использованием «низких» и «высоких» скоростей экспонирования на установках ConceptLaser M2 (по отработанному ранее режиму) и EOS M 290 (по экспериментальному высокоскоростному режиму) соответственно (таблица 1, средние значения). Как видно из таблицы 1, применение высокоскоростного режима синтеза обеспечивает получение более высоких прочностных характеристик при небольшом снижении пластичности (в оси XY), что, вероятно, также связано с увеличением скорости кристаллизации.

Таблица 1 – кратковременная прочность образцов, синтезированных с использованием низких и высоких скоростей сканирования, материал – ЭП648.

| № п/п | Установка | Ориентация образца на платформе построения | Состояние | σB, МПа | σ0,2, МПа | δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EOS M290 | XZ | СЛС | 1100 | 690 | 22,5 |
| 2 | ConceptLaser M2 | XZ | CЛC | 840 | 695 | 10,4 |
| 3 | EOS M290 | XY | СЛС | 915 | 625 | 25 |
| 4 | ConceptLaser M2 | XY | СЛС | 890 | 610 | 31 |

Поскольку сравнение механических характеристик образцов в состоянии после СЛС не является показательным, далее проводили сравнение длительной прочности синтезированных образцов (таблица 2).

Таблица  2 – длительная прочность образцов, синтезированных с использованием низких и высоких скоростей сканирования, материал ЭП648

| № п/п | Направление образца | Установка | Состояние, термообработка | Среднее время до разрушения*, τ̅, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZ | ConceptLaser M2 | Закалка + старение | 81 |
|  | XY |  |  | 13,6 |
|  | XZ | EOS M 290 | Закалка + старение | 87,25 |
|  | XY |  |  | 17,75 |
|  | XZ | ConceptLaser M2 | ГИП + закалка + старение | 57,5 |
|  | XY |  |  | 45,2 |
|  | XZ | EOS M 290 | ГИП + закалка + старение | 51,75 |
|  | XY |  |  | 44,25 |
| *- данные приведены для смеси 50% свежего и 50% отработанного порошка |  |  |  |  |

Из данных таблицы 2 видно, что высокоскоростной режим синтеза обеспечивает практически идентичные значения длительной прочности со значениями, получаемыми при синтезе образцов без подогрева платформы.

Для литейных сплавов аналогичного прироста по скорости за счет выбора оптимального диапазона удельной объемной плотности энергии добиться не удалось: увеличение скорости приводит к появлению трещин, не смотря на применение подогрева платформы построения. Получение синтезированного литейного сплава без трещин на установках, не оборудованных подогревом платформы построения, само по себе представляет серьезную проблему. Применение подогрева позволяет определить оптимальный диапазон параметров синтеза, обеспечивающий получение плотного металла с объемной долей пор порядка 0,22% без трещин. Последующая газостатическая обработка по специально разработанным для синтезированного материала режимам обеспечивает снижение объемной доли пор до уровня 0,05-0,06%. Такой материал обладает высоким комплексом свойств. Так, сплав ВЖЛ12У в состоянии СЛС+ТВО+ГИП имеет почти в 1,5 раза более высокий предел кратковременной прочности, чем литой аналог, пластичность материала также увеличивается в 3-6 раз в зависимости от ориентации оси образца при синтезе (таблица 3).

Таблица  3 – кратковременная прочность образцов после термообработки, сплав ВЖЛ12У

| Состояние материала | в, МПа | 0,2, МПа | 5, % | ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЖЛ12У (СЛС+ТВО+ГИП)Z | 1255-1300 | 750-755 | 29-30 | 24-25 |
| ВЖЛ12У (СЛС+ТВО+ГИП)ХY | 1190-1230 | 775-785 | 16-17 | 13-15 |
| ВЖЛ12У литой (ТУ) | 830 | - | 5,0 | 7,0 |

Столь выраженная анизотропия, по видимому, является характерным свойством синтезированных литейных сплавов и связана с формированием определенной текстуры в направлении выращивания образца. Исследование макроструктуры (рис. 4 ) показывает, что макрозерно синтезированного образца имеет вытянутую форму: в  направлении воздействия лазерного луча размер зерна составляет около 500 мкм, в перпендикулярном – 200 мкм. Размер макрозерна, получаемого в процессе синтеза и последующего термического воздействия, по сравнению с литым материалом меньше на порядок. Испытание на длительную прочность показывает, что время до разрушения синтезированных образцов в среднем в 2 раза ниже (для вертикальной ориентации образца) по сравнению с литым материалом при одной температуре испытаний, а в горизонтальной ориентации такой материал практически неработоспособен (время до разрушения составляет всего 2-3 часа), что связано с большой площадью границ зерен [2].

Сравнительное исследование макроструктуры в вертикальной и горизонтальной ориентации образцов на свариваемом сплаве ВЖ159 выраженной ориентации макрозерна не выявило (рис. 5). Для деформируемых свариваемых сплавов в состоянии после синтеза и термической обработки характерна макроструктура с преимущественно равноосным макрозерном размером около 100 мкм. Анизотропия, имеющаяся в состоянии после СЛС, при проведении термической обработки практически нивелируется, не превышая 1-3%.

| а 1мм мм X X Z | б Z 1мм мм |
| --- | --- |
| в 2 мм мм |  |
| Рисунок 4 – Макроструктура сплава ВЖЛ12У, синтезированного методом СЛС (а, б – ×16), и литого (в – ×8). |  |

| Z X X а | Z б |
| --- | --- |
| Рисунок 5 – Микроструктура образцов, синтезированных методом СЛС после ГИП и ТО, сплав ВЖ159, увеличение ×100. |  |

Вероятно, выраженная текстура в синтезированных литейных сплавах является следствием высоких кристаллизационных напряжений в процессе синтеза и их значительной неоднородности в вертикальном и горизонтальном направлениях. При этом, дальнейшее применение литейных сплавов в аддитивном производстве связано с решением проблемы увеличения размеров зерна, а также потребует разработки конструкций деталей ГТД (размещения деталей на платформе построения) с учетом текстуры получаемых деталей.

Выводы

- Показана принципиальная возможность повышения производительности процесса селективного лазерного сплавления деталей из свариваемых сплавов в 2,5-3 раза по сравнению со штатными режимами синтеза для зарубежных материалов (In718) при сохранении комплекса механических свойств, включая длительную прочность.

- Для литейных сплавов определен диапазон оптимальной плотности энергии, однако показано, что значительного увеличения скорости сканирования при его сохранении и существующих рабочих температурах подогрева платформы построения (до 200С) добиться не удается, что связано, вероятно, с увеличением скорости кристаллизации, повышением уровня напряжений и, как следствие, появлением трещин при увеличении скоростей сканирования.

Список использованных источников

1.	EOS material Inconel 625 data sheet, EOS material Inconel 718 data sheet.

URL: https://eos.info/material-m, дата обращения 15.03.2017г.

2.	Бокштейн С.З., Гинзбург С.С., Кишкин С.Т., Разумовский И.М., Строганов Г.Б., Авторадиография поверхностей раздела и структурная стабильность сплавов// М., «Металлургия», 1987 г., 272 с.