УДК 544.3.01

Строение  и  идентификация  фаз  в  жаропрочных 
никелевых  сплавах,  синтезированных  методом  СЛС

Structure  and  identification  of  phases  in  heat-resistant 
Nickel  alloys,  synthesized  by  SLМ  method

Лукина Е.А. 1, к.т.н.; Зайцев Д.В. 1; Сбитнева С.В. 1;

Заводов А.В. 1

Lukina Eva Alexandrovna; Zaitcev Denis Vladimirovich;

Sbitneva Svetlana Viktorovna; Zavodov Adrian Valentinovich

lukinaea@viam.ru; zaitcevdv@viam.ru; stives@mail.ru; zavodovad@gmail.com

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В настоящей работе изучены особенности формирования интерметаллидных и карбидных фаз в жаропрочном никелевом сплаве, синтезированном методом селективного лазерного сплавления. Установлен химический состав и кристаллическая решетка фазовых составляющих.

Ключевые слова:

селективное лазерное сплавление, жаропрочный никелевый сплав, γ- фаза, карбиды титана, ячеистая структура.

Abstract:

Formation features of intermetallic and carbide phases in heat-resistant Nickel alloy, synthesized by selective laser melting were investigated in the present work. The chemical composition and the crystal lattice of the phase components were ascertained.

Keywords:

selective laser melting, high-temperature Nickel alloy, γ'- phase, carbides of titanium, cell structure.

Реферат

В работе изучены особенности структуры жаропрочного никелевого сплава ЖС6К, синтезированного методом селективного лазерного сплавления (СЛС) при различных скоростях перемещения лазерного пучка. Методом рентгеновской дифрактометрии показано, что увеличение скорости сканирования приводит к повышенным напряжениям в материале. Методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии исследована структура формирующегося в процессе СЛС материала. Сплав имеет ячеистую структуру, декорированную выделениями карбидов, располагающихся по границам ячеек. На основе кривых ДТА выбрана термическая обработка полученного сплава. Изучен фазовый состав после отжига. Показано, что отжиг приводит к формированию структуры типичной для жаропрочных никелевых сплавов, содержащей субкубоиды γ’-фазы и частицы карбидов титана, фольфрама и хрома.

Введение

Жаропрочные сплавы на никелевой основе широко используют для изготовления деталей горячей части газовых турбин воздушного, морского, автомобильного и энергетического назначения. Помимо высокой прочности при повышенных температурах никелевые сплавы характеризуются хорошей жаростойкостью, что позволяет применять эти материалы для изготовления ответственных деталей конструкций, в том числе и высоконагруженных [1–3]. Как правило, такие детали имеют сложную форму (например, монокристаллические лопатки ГТД), и технологический процесс их изготовления является трудоемкой задачей. Кроме того, вследствие неравновесных условий направленной кристаллизации по существующим технологиям [1] монокристаллические лопатки характеризуются химической и структурной неоднородностью в пределах дендритных ячеек монокристалла, которая приводит к формированию периодической дендритной структуры [4], сохраняющейся при всех технологических нагревах, и являющейся причиной образования ТПУ-фаз в процессе длительной эксплуатации [5, 6]. Интерес к аддитивным технологиям, т.е. к «непосредственному выращиванию» металлических изделий возник,  прежде всего, в авиационной промышленности, космической индустрии, энергетическом машиностроении и ряде других отраслей, требующих изготовление деталей сложной геометрии. Именно там эта технология наиболее актуальна и уже широко применяется в качестве альтернативы традиционным технологическим методам для производства не прототипов или опытных образцов, а вполне товарной продукции. Причем мотивацией здесь является не возможность создать что-то уникальное, с необычными свойствами, а экономическая целесообразность.

В ходе селективного синтеза происходит быстрая кристаллизация материала, которая сопровождается высокой скоростью охлаждения, в результате этого в материале формируется специфическая структура, которая имеет неравновесный характер. Структурно-фазовым состоянием такого материала, возможно, управлять при помощи различных технологических факторов. Одним из наиболее эффективных рычагов воздействия на структуру материала являются энергетические параметры лазера.

В данной статье рассмотрены особенности формирования и строения фазовых образований в ходе селективного лазерного сплавления и последующей термообработки на примере жаропрочного никелевого сплава системы Ni-Al-W-Co-Cr-Ti-Mo.

Материал и оборудование

Исследования проводили на образцах сплава ЖС6К-ВИ, полученных методом селективного лазерного сплавления СЛС на установке Concept Laser M2 Cusing в инертной атмосфере азота. Образцы размером 
10 мм×10 мм×10 мм изготовлены с применением шахматной стратегии штриховки, при скорости сканирования 600, 800 и 1000 мм/с и постоянной мощности. Исследования микроструктуры проводили в состояниях после СЛС (исходное) и после дополнительной термической обработки после СЛС (термообработанные).

Структурно-фазовое состояние сплава после СЛС анализировалось методом рентгеновской дифрактометрии в Co Кизлучении, а также методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии. Рентгеновским методом по линии (311) в Cu Кизлучении оценивался период кристаллической решетки никелевого твердого раствора и ширина дифракционного пика на середине высоты. Параметр решетки определялся с точностью 0.0003 Å, а ширина максимума  0.01 градус. Анализ химсостава частиц проводили на просвечивающем электронном микроскопе Tecnai G2 F20 S-TWIN с приставкой для РСМА фирмы Oxford X-max 80NT. Дифракционный анализ осуществляли на ПЭМ Jeol JEM 200CX с применением компьютерного моделирования.

Температуры фазовых превращений определяли методом дифференциально-термического анализа (ДТА) с применением дифференциального сканирующего калориметра NETZSCH DSC 404F1. ДТА проведён на образцах диаметром 5 мм и высотой 1 мм в тиглях из оксида алюминия при нагревании и охлаждении со скоростью 20 К/мин в среде протока гелия 70 мл/мин в диапазоне температур от 20 до 1400°С.

Результаты исследований и их обсуждение

Проведен рентгеноструктурный фазовый анализ. Показано. что независимо от энергетического воздействия, фазовый состав сплава следующий: -твердый раствор с ГЦК, MeC (Ме = Ti, Mo, W) с ГЦК, Ni3Al ('-фаза) упорядоченная по типу L12 ; Ме2С с ГПУ.

Рис. 1 – Дифрактограммы сплава ЖС6К-ВИ, полученного методом СЛС

На рисунке 2 приведены зависимости параметра кристаллической решетки фазы a и ширины рентгеновской линии (311) на середине высоты 1/2 от скорости сканирования лазерного луча. Из графиков зависимостей видно, что увеличение скорости сканирования приводит к росту периода решетки твердого раствора и ширины дифракционных максимумов. Возрастание параметра кристаллической решетки a в данном случае может объясняться как увеличением микронапряжений с ростом скорости сканирования, так и частичным подавлением процессов распада никелевого твердого раствора при охлаждении. Этот вывод согласуется с результатами других исследований. Так в работах [20, 21] было показано, что после СЛС в плоскости сканирования лазерного пучка возникают значительные растягивающие напряжения, которые также приведут к сдвигу дифракционных пиков в сторону меньших углов. Таким образом, в образцах, синтезированных при более низкой скорости сканирования, где трещинообразование идет активнее, термические напряжения в большей степени релаксируют, что должно привести к уменьшению периода решетки.

а						б

Рис. 2 – Влияние скорости сканирования на период решетки твердого раствора (а) 
и ширину рентгеновской линии (311) на середине высоты

Так как формирование ячеистой структуры связано с концентрационным переохлаждением в процессе кристаллизации расплава, поэтому размер и морфология ячеек зависит от энергетического воздействия лазера. Величину энергетического воздействия оценивали по формуле: ψ=4Pπd2V , где d – размер пятна, V – скорость сканирования, 
P – мощность лазера.

На рисунке 3 а приведена микроструктура сплава ЖС6К, полученного методом СЛС. Фрагменты имеют различную кристаллографическую ориентацию и в поперечном сечении представляют собой  ячейки, разделенные малоугловыми границами. Граница имеет дислокационное строение. При увеличении скорости сканирования средний диаметр ячеек уменьшается от 0,75 мкм до 0,55 мкм, форма ячеек также изменяется в зависимости от энергетического воздействия. Изменение конфигурации ячейки до равноосной, в случае увеличения скорости сканирования может быть одним из структурных факторов, влияющих на уменьшение микронапряжений. Следовательно, чем меньше степень энергетического воздействия, тем меньше неоднородность структуры и меньше вероятность появления микротрещин как результата релаксации этих напряжений

а						б

.

Рис. 3 – Микроструктура сплава после СЛС: а) темнопольное STEM изображение границ ячеек; б) темнопольное TEM изображение γ-фазы в ячейках

Кроме того, процессы, протекающие в ходе СЛС, приводят к неоднородностям распределения легирующих элементов на микроуровне ячеистой структуры. При этом наблюдается неоднородное распределение '-образующих элементов в объёме ячеек (рисунок 3б), а более тяжелые легирующие элементы образуют карбиды на границах. Таким образом, в дополнение к закономерностям структурной неоднородности, имеют место фазовая (по распределению дисперсной '-фазы по объему ячейки) и химическая (по распределению легирующих элементов внутри объема ячейки).

Для устранения дефектности микроструктуры необходимо проведение термической обработки. Выбор режима термообработки проведен на основе результатов дифференциального термического анализа (ДТА), рисунок 4.

кривые нагрева

кривые охлаждения

Рис. 4 – Кривые ДСК анализа сплава ЖС6К-ВИ, синтезированного с применением СЛС с различными скоростями сканирования (CL20-3-800мм/сек; CL100-3- 600 мм/сек; CL180-3-1000 мм/сек) при нагреве и охлаждении со скоростью 20 К/мин. (Работа выполнена Ю.В. Лощининым)

Из результатов анализа кривых ДТА следует, что в образцах сплава ЖС6К полученных при различных скоростях СЛС, характер фазовых превращений существенно не различается.

Исследования тепловых эффектов при нагревании образцов показали, что эндотермический эффект при температуре ≈1230°С соответствует температуре полного растворения γ'-фазы, температура 1246°С является солидусом (Тs), а температура 1348°С – ликвидусом. Анализ процессов выделения фаз при охлаждении образцов показал, что в интервале температур от 1322°С до 1235°С кристаллизуется γ-твердый раствор, при дальнейшем охлаждении происходит образование из расплава карбидов по эвтектической реакции L→γ+МС. Заканчивается процесс кристаллизации выделением эвтектической (перетектической) γ'-фазы.

Для получения однородной структуры температуру гомогенизационного отжига выбирали из интервала температур Тs-Тп.р (температуры полного растворения), а именно 1235°С. Время выдержки составило 4 часа.

В результате отжига ячеистая структура преобразовалась в равноосную структуру с размером зерна от 20 мкм до 40 мкм. Границы зерен декорированы частицами γ-фазы округлой формы. Внутри зерен наблюдаются выделения равномерно распределенных по объему материала частиц γ-фазы преимущественно субкубоидной формы.

В структуре также наблюдаются дисперсные частицы, границы которых являются местами гетерогенного зарождения частиц γ-фазы. Характер их расположения повторяет геометрию исходной ячеистой структуры. По результатам рентгеноспектрального микроанализа, в состав частиц входят Ti, W, Cr, Co и C, следовательно, они являются карбидами сложного состава.

Идентификация кристаллической решетки и установление стехиометрического состава выделившихся карбидов проведены с применением методик просвечивающей микроскопии высокого разрешения, дифракционного анализа, в сочетании с рентгеноспектральным микроанализом с локальностью 2 нм. В каждом образце были проанализированы 10 произвольно выбранных частиц. У каждой частицы были определены кристаллическая решетка и химический состав. Результаты исследований частиц в образце после термообработки приведены в таблице 1. Были обнаружены карбиды двух типов, а именно карбиды титана TiC c небольшим содержанием вольфрама и молибдена и карбиды хрома по стехиометрии и периоду решетки близкие к карбидам типа Cr23C6. Так же встретилась частица борида хрома с содержанием хрома порядка 10 ат. %. Кристаллическая решётка частиц карбида титана – кубическая гранецентрированная с периодом а=0,433 нм. Размер частиц составляет 0,5–0,7 мкм.

Таблица 1

Химический состав и кристаллическая решетка частиц в образце после ТО

| Тип | Средний состав | Кристаллическая решетка | Близкая стехиометрия | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 47Ti-45C-6W-2Mo | ГЦК, а = 4,27А | TiC | 8 |
| II | 80Cr-14C-4Mo-2W | ГЦК, а = 10,9 А | Cr23C6 | 1 |
| III | 85B-9Cr-4Mo-2W | – | CrB4 | 1 |

Выводы

В качестве основных заключений по исследованию сплава ЖС6К, синтезированного методом СЛС, можно привести следующие:

- В процессе СЛС формируется ячеистая структура. При этом отсутствует химическая макроликвация, характерная для литых изделий; границы ячеек декорированы наноразмерными карбидами;

- Увеличение скорости сканирования лучом приводит к повышенным напряжениям в материале;

- применение термообработки позволяет снизить дефектность изделий и создать микроструктуру, характерную для традиционных жаропрочных никелевых сплавов;

- Основным карбидообразующим элементом в данном сплаве является титан и вольфрам. После термообработки частицы карбидов достигают в размере 0,7 мкм.

Литература

- Каблов Е.Н. Авиационное материаловедение: итоги и перспективы //Вестник РАН. 2002. Т. 72. №1. С. 3–12.

- Шалин Р.Е., Светлов И.Л., Качанов Е.Б. Монокристаллы никелевых жаропрочных сплавов. – М.: Машиностроение, 1977, 336 с.

- Герасимов В.В., Демонис И.М. Формирование композиционной структуры в эвтектических сплавах при получении лопаток ГТД. //Труды ВИАМ. 2013. №6. Ст. 01. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 15.07.2016).

- Оспенникова О.Г., Орлов М.Р., Автаев В.В. Анизотропия упругопластических характеристик жаропрочных никелевых сплавов – основа конструирования монокристаллических турбинных лопаток. //Деформация и разрушение материалов. 2013. № 11. С. 12–19.

- Сидоров В.В., Ригин В.Е., Бурцев В.Т. Особенности выплавки ренийсодержащих жаропрочных сплавов для литья монокристаллических лопаток ГТД //Авиационные материалы и технологии. Вып. «Высокорениевые жаропрочные сплавы, технология и оборудование для производства сплавов и литья монокристаллических турбинных лопаток ГТД». М.: ВИАМ. 2004. С. 72–80.

- Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С., Сидоров В.В. Приоритетные направления развития технологий производства жаропрочных материалов для авиационного двигателестроения //Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2013. №3. С. 47–54.