УДК 621.01

Исследование  применения  SLM  технологии  при  изготовлении

конструктивных  элементов  аэродинамических  моделей  из металлического  порошкового  материала

Вермель В.Д. 1; Зиняев В.В. 1; Балашов С.М. 1

1ФГУП ЦАГИ, г. Жуковский

В настоящей работе показано использование аддитивных технологий в модельном производстве ФГУП «ЦАГИ»

Ключевые слова:

ФГУП «ЦАГИ», селективное лазерное спекание, SLM технологии.

В течение ряда лет в Научно-производственном комплексе (НПК) ФГУП «ЦАГИ» проводятся исследования, направленные на разработку эффективных решений в области конструкций аэродинамических моделей и технологии их изготовления. Критериями оценок для них являются: типизация, позволяющая сократить сроки разработки и расширить области применения; повышение функциональности; обеспечение качества; возможность реализации в условиях опытного производства и т.д. Важным критерием также становится использование развиваемых в НПК новых производственных технологий, в частности аддитивных, которые с уже ставшими традиционными технологиями  высокоскоростного фрезерования на станках с ЧПУ, также могут занять свое место в производственном процессе изготовления аэродинамических моделей.

Для оценки целесообразности применение технологии лазерного спекания при изготовлении деталей аэродинамических моделей из металлического порошка были рассмотрены следующие задачи:

- оценка эргономики, первоначальной компоновки и аэродинамики будущих моделей;

- функциональная оценка изделия (проверка качества собираемости, технологичности деталей, конструктивной рациональности новых элементов);

- изготовление заготовок с минимальными припусками, максимально приближенными к геометрии деталей, включающих сложные конструктивные элементы, с последующей механической обработкой припуска на оборудовании с ЧПУ;

- изготовление полноценных деталей для аэродинамических моделей без дополнительной механической обработки, имеющих не технологичную конструкцию или высокую трудоемкость изготовления традиционным способом.

Решение последней задачи – изготовление полноценных металлических деталей без дополнительной механической обработки является основным преимуществом технологии прямого лазерного спекания металлического порошка перед другими аддитивными технологиями. При этом основным критерием является не сложность конструкции, а габариты изделия. Поэтому, область применения технологии лазерного спекания для изготовления деталей аэродинамических моделей в рамках производства НПК ФГУП «ЦАГИ» определялась в первую очередь габаритами рабочей зоны установки EOSINT M280, которая  составляет 250×250×320 мм.

Исходя из этого, были классифицированы изделия модельного производства, которые по предварительной оценке могут быть изготовлены по технологии лазерного спекания из металлического порошка. К таким изделиям можно отнести:

– модельная оснастка (пуансоны, матрицы), в случае необходимости изготовления мелкой серии сложных деталей;

– малогабаритные элементы конструкции (элементы фюзеляжа, крыла, мотогондолы, оперения и др. для аэродинамических моделей различного назначения, имеющих размеры, соизмеримые с рабочей платформой; детали, имеющие внутренние каналы и воздуховоды, не технологичные элементы конструкции, изготовление которых не возможно традиционными методами; лопатки вентиляторов и двигателей);

– сменные элементы конструкции (носовые обтекатели; элементы механизации крыла – элероны, предкрылки, закрылки, тормозные щитки, интерцепторы, законцовки и т. д.; сменные элементы крепления (фиксаторы, державки, кронштейны) и ряд других элементов, которые имеют многовариантность (рисунок 1);

– специальные аэродинамические модели (демонстрационные видовые и конструктивно подобные), которые целиком или с минимальным количеством сборочных единиц, размещаемых на одной платформе, могут быть изготовлены в минимальные сроки.

Рис. 1 –  Варианты органов управления для механизированных консолей 
и жесткие фиксаторы их крепления

Конструкция всех изделий модельного производства ориентирована на традиционную технологию изготовления на оборудовании с ЧПУ. Поэтому в конструкцию изначально закладываются элементы, обеспечивающие ее технологичность, учитывающие:

– геометрию  режущей части инструмента, исходя из имеющегося в наличии на складе, или максимально допустимый  вылет инструмента из оправки для обеспечения без вибрационной обработки;

– возможность доступа режущего инструмента ко всем зонам и со всех сторон, что вызывает необходимость деления конструкции на большое количество сборочных единиц.

Технология спекания металлических порошков ориентирована на интегральность конструкции изготавливаемых деталей с минимальным количеством сборочных элементов, поэтому детали могут проектироваться без технологических ограничений оборудования с ЧПУ,  исходя из технологических возможностей новой технологии.

Детали аэродинамических моделей, имеющие малые размеры такие как сменные элементы конструкции (элементы механизации крыла - элероны, предкрылки, закрылки, тормозные щитки, интерцепторы, законцовки и т. д.) и сменные элементы крепления (фиксаторы, державки, кронштейны), испытывают значительные знакопеременные нагрузки в процессе испытаний. Геометрия таких деталей обычно имеет малые толщины и заостренные кромки. Поэтому для обеспечения требуемой прочности и точности деталей традиционно применяют прочную высоколегированную сталь типа 30ХГСА. В связи с этим материал, ориентированный на изготовление элементов аэродинамических моделей на установке лазерного спекания, должен удовлетворять следующим требованиям:

- Выдерживать локальный нагрев лазера и сохранять  поверхностный слой с минимальными термическими повреждениями при высокотемпературном сплавлении.

- Для обеспечения точности и качества деталей материал должен иметь малый размер частиц порошка до 80 мкм.

- Обладать прочностью, сопоставимой с прочностью материала 30ХГСА.

- Хорошо обрабатываться механически.

С этих позиций был выбран материал Stainless Steel PH1, фирмы EOS (Германия). Он представляет собой нержавеющую сталь в форме мелкодисперсного порошка (≈14% хрома, ≈3,5% никеля, ≈2.5% меди, ≈1% марганца, ≈1% кремния, ≈0.5% молибдена, ≈0.15% ниобия, ≈0.07% углерода, основа – железо). Этот тип стали характеризуется высокой коррозийной стойкостью и высокими механическими свойствами, особенно в дисперсионно-твердеющем состоянии. Изготовленные при стандартных параметрах установки EOSINT M280 и толщине слоя построения 20 мкм, детали получаются полностью спеченные. Детали, изготовленные из материала EOS Stainless Steel PH1, могут подвергаться механической обработке, обработке на электроэрозионном станке, сварке, микродробеструйной обработке, полировке и покрытию.

Одним из основных показателей качества изделий, изготовленных с помощью селективного лазерного спекания является наличие показателей удельной и усталостной прочности. Прочность образцов изделий, изготовленных по данной технологии, зависит от множества факторов:

– грануломорфометрических свойств и геометрических размеров частиц используемого порошкового материала;

– внутренней микроструктуры и наличия дефектов (пор, трещин, дополнительных включений и пр.);

– выбранной стратегии обработки порошкового материала в каждом сплавляемом слое при помощи лазерного луча.

Образцы для исследования прочностных свойств выбранного для изготовления деталей аэродинамических моделей порошкового материала (нержавеющая сталь Stainless Steel PH1) были выращены на установке лазерного спекания металлических порошков EOSINT M280, расположенной в НПК ФГУП «ЦАГИ». Форма образцов соответствует ГОСТ 1497-84, тип 7. Методика испытаний механических характеристик при растяжении цилиндрических образцов из нержавеющей стали РН1 проводилась в соответствии с ГОСТ 1497-84 (ISO 6892-84) на испытательной машине LFM-100 с точностью 0,5% от измеряемой величины (рисунок 2). Определение твердости проводилось по методу Роквелла (шкала С) твердомером EMCO-TEST N3DG3.

Рис. 2 – Испытание цилиндрических образцов из нержавеющей стали PH1

Анализ полученных значений механических свойств показал, что по основным параметрам образцы, изготовленные из порошкового материала нержавеющей стали PH1, не уступают свойствам традиционно применяемой в опытном  производстве конструкционной легированной стали 30ХГСА (рисунок 3).

|  | Предел текучести условный, 02 | Прочность b | Предельная деформация, | Модуль упругости, Е | Твердость, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кгс/мм2 | кгс/мм2 | % | кгс/мм2 | HRC |
| Нержавеющая сталь PH1 (EOS) | 874,47 | 128,5 | 22,16 | 2,0*106 | 34 |
| Сталь 30ХГСА (после термообработки) | 830 | 110 | 45 | 2,2*106 | 33 |

Рис. 3 – Сравнение механических свойств двух материалов, применяемых в изготовлении аэродинамических моделей

Помимо критерия, учитывающего габариты изделия, большое значение играет трудоемкость и себестоимость изготовления деталей в аддитивной и традиционной технологии на оборудовании с ЧПУ. По предварительной оценке максимальной производительности двух технологий (рисунок 4) видно, что высокоскоростное фрезерование на сегодня в 100 раз превосходит рассматриваемую технологию лазерного спекания (SLM-технологию) и в 20 раз самую производительную из аддитивных технологий изготовления деталей из металлического порошка. Однако установлено, что на относительно небольших деталях фрезерованием достичь указанной производительности не удается, т.к. нет возможности «разогнаться» и производительность становится сравнима с производительностью аддитивных технологий. Помимо этого следует учитывать время, экономические, технологические и людские ресурсы, затрачиваемые на технологическую подготовку производства в обоих случаях. И уже по предварительно проведенной оценке можно утверждать, что затрачиваемое время и ресурсы на технологическую подготовку для аддитивного производства значительно меньше по сравнению с технологией обработки на оборудовании с ЧПУ.

| Технология | Материал | V см3/час |
| --- | --- | --- |
| DMD/CLAD | Нержавеющая сталь | до 300 см3/час |
| SLS/SLM | Нержавеющая сталь | до 60 см3/час |
| Высокоскоростное фрезерование | Нержавеющая сталь | до 6000 см3/час |

Рис. 4 –  Сравнение производительности изготовления для современных технологий

Следует учитывать, что изготовление крупногабаритных и материалоемких деталей аэродинамических моделей, таких как консоли крыла или фюзеляжа с использованием SLM технологии не целесообразно, и технология высокоскоростного фрезерования остается не достижимой по производительности и по стоимости даже для самой «скоростной» DMD/CLAD аддитивной технологии. Однако наиболее существенным фактором, влияющим на себестоимость  изготовления крупногабаритных деталей, является стоимость порошкового материала, которая на сегодняшний день в сотни раз превышает стоимость материала заготовок, полученных из  проката или поковок.

Поэтому важно определить область применения SLM технологии, оценить качество, производительность и себестоимость изготовления, но уже сейчас можно утверждать, что технология лазерного спекания металлических порошков заняла достойное место в модельном производстве ФГУП «ЦАГИ» наряду с традиционной технологией изготовления элементов аэродинамических моделей на оборудовании с ЧПУ.