УДК 621.7/.9:629.7

Экспериментальный  анализ  способов  ремонта  низкоэнергетических ударных  повреждений  в  авиационных  конструкциях  из  ПКМ

Experimental  analysis  of  repair-and-rebuilding  methods  for 
low-energy  impact  damages  in  CFRP  aircraft  construction

Вермель В.Д. 1, д.т.н.; Титов С.А. 1; Качарава И.Н. 1; Наумов С.М. 1;

Ампилогов А.Ю. 2, к.т.н.; Абашев О.В. 2, к.т.н.

Vermel Vladimir, Titov Sergey, Kacharava Irakly, Naumov Sergey,

Ampilogov Alexey, Abashev Oleg

npk@tsagi.ru; s_titov@inbox.ru; iraklykacharava@rambler.ru; dzuba@tsagi.ru;

ampilogov@gmail.com; o.abashev@gmail.com

1ФГУП «ЦАГИ»

1TsAGI

2ПАО «Корпорация «Иркут»

1IRKUT Corporation

Аннотация:

Для разработки конкурентоспособных летательных аппаратов (ЛА) существенную роль играет создание эффективной и безопасной технологии проведения штатного типового ремонта агрегатов из ПКМ, обеспечивающего удовлетворение условиям статической прочности и усталостной долговечности. Получены новые экспериментальные данные об остаточной прочности конструктивно-подобных образцов после проведения ремонтно-восстановительных работ.

Ключевые слова:

прочность  авиационных конструкций, стрингерные панели, слоистые полимерные композиционные материалы, ударное повреждение, ремонт, прочность, клеевое соединение, наномодифицированная клеевая композиция, механическая обработка.

Abstract:

For the purpose of development for competitive airplanes essential role  is to develop effective and safe standard repair-and-rebuilding operations for construction by the terms of static strength and fatigue durability. The new experimental data of retained strength for structural similar samples after standard repair-and-rebuilding operations was gain.

Keywords:

airframe structural strength, stiffened composite CFRP panels, low-energy impact damages, repair, nano- modified adhesive composition, machining.

Реферат

Целью работы являлась экспериментальная оценка распространенных способов ремонта слоистых композитных пластин на основе данных расчетных и экспериментальных исследований. При ее выполнении проводились экспериментальные исследования ударных повреждений, их ремонта, теоретические и расчетные оценки прочности. В результате исследований были получены новые экспериментальные данные об остаточной прочности конструктивно-подобных образцов, эффективности ряда способов ремонта и аналитические оценки прочности отремонтированных конструкций.

В современных условиях расширяется внедрение полимерных композиционных материалов (ПКМ) в конструкциях ЛА. Тем не менее, их применение в конструкциях ЛА остается ограниченным. Обеспечение расширения применения ПКМ в конструкциях эксплуатируемых самолетов наряду с другими факторами связано также с определением эффективных способов их ремонта в зависимости от уровня повреждений, разработки соответствующих методик и технологического оснащения производства. При этом отремонтированные детали и агрегаты восстановленных  конструкций из ПКМ должны выдерживать статические и расчетные нагрузки в соответствии с требованиями АП-25.

Опыт эксплуатации конструкций из ПКМ, а тем более с ремонтом, на сегодняшний момент незначителен.

В настоящее время в НТЦ НПК ЦАГИ имеется опыт проведения ремонтно-восстановительных работ по двум основным технологиям:

–	с применением клее-механических соединений, с использованием механического крепежа;

– 	с применением клеевых соединений.

Обе технологии ремонта имеют свои достоинства и недостатки с точки зрения их прочностных свойств, трудоемкости, весовой эффективности и возможности одно-двустороннего доступа к ремонтируемой зоне.

При проведении клее-механического ремонта (Рисунок 1) поврежденная зона удаляется механически, затем устанавливается накладка из металлического сплава либо из композиционного материала с последующим ее закреплением при помощи металлического крепежа (болты, заклепки). Проведен экспериментальный анализ эффективности данного ремонта на конструктивно-подобных образцах в виде трехстрингерных панелей. Конфигурация ремонта при этом аналогична ремонту конструкций из ПКМ, принятых в компании «Airbus». По результатам экспериментальной оценки определено:

–	данный тип ремонта обладает наименьшей весовой эффективностью, т.к.  для ремонта применяется металлический крепеж и накладки;

–	при сквозных повреждениях возможен односторонний доступ к ремонтируемой зоне изделия;

–	обладает пониженной трудоемкостью;

–	недостаточная жесткость крепления ремонтирующего элемента, в связи с чем, необходимо обеспечить его плотную посадку за счет заполнения зазоров в крепеже с применением клеевых композиций с высокими прочностными характеристиками.

а) вид снаружи

б) вид изнутри

Рис. 1 – Панель после клее-механического ремонта в зоне обшивки

Увеличение веса однопролетных трехстрингерных  панелей, которые участвовали в эксперименте, составляет от 10% до 15% в зависимости от материала ремонтирующей накладки (ПКМ, металл) при отношении площади повреждения  к площади однопролетной трехстрингерной панели ~1.8%. Рассматривая возможность подобного ремонта на площади панели, ограниченной 5 стрингерами с расстоянием между нервюрами ~60 см, получим следующие результаты:

–	возможная относительная площадь повреждения (производственного или эксплуатационного), включающая зону растрескивания, составляет 0.63%.

–	увеличение веса около 5–7%.

Ремонт с применением клеевых соединений (Рисунок 2) заключается в послойном удалении поврежденной зоны в виде обратного конуса с углом раствора ~3° и в дальнейшем восстановлении конструкционной целостности детали за счет укладки и дальнейшей пропитки инфузионным связующим восстанавливающих слоев углеткани. По результатам экспериментальной оценки определено:

–	данный тип ремонта обладает наибольшей весовой эффективностью;

–	при сквозных повреждениях необходим двусторонний доступ к ремонтируемой зоне изделия;

–	связан с высокой трудоемкостью;

–	большой масштаб задействованной зоны детали при проведении ремонта (при размере повреждения 30–35мм и толщине детали 3 мм – зона послойной выборки составит около 130 мм);

–	увеличение массы панели ограниченной 5 стрингерами и расстоянием между нервюрами ~60 см менее 1%;

–	не обладает постоянным качеством ремонта, при неразрушающем контроле (УЗК) обнаружены значительные несплошности в ремонтируемой зоне (непроклей, отслоения и избыток связующего), картина и масштаб данных дефектов имеет стохастический характер, что ведет к непредсказуемым разрушающим нагрузкам при эксплуатации (рисунок 3), а также к потере несущей способности отремонтированной обшивки, которая происходит при меньших действующих напряжениях по сравнению с клее-механическим способом ремонта.

а) механически удаленная послойно поврежденная зона

б) схема ремонта

Рис. 2 – Панель при ремонте с применением клеевых технологий в зоне обшивки

а) Обнаруженные  при УЗК зоны с повышенным затуханием донного сигнала

б) внутренние зоны с непроклеем (непропиткой связующего), 
расслоения и крупные поры

Рис. 3 – Обнаруженные  зоны с внутренними дефектами  после проведения ремонта с применением клеевых технологий

По результатам экспериментальной оценки способов ремонта на конструктивно-подобных образцах целесообразно:

–	 применять ремонт с использованием клеевых технологий на внешних слабо нагруженных аэродинамических поверхностях самолета, испытывающих сравнительно невысокие эксплуатационные напряжения, а также на деталях, не допускающих существенного увеличения веса после проведения ремонта;

–	после выполнения восстановительных работ с использованием клеевых технологий проводить неразрушающий контроль качества проведенного ремонта с определением удельного объема внутренних дефектов в виде макропор, зон, непропитанных связующим, и расслоений;

–	при проведении клее-механического ремонта, обеспечить плотную посадку ремонтирующего элемента (крепежных элементов, вставки);

–	заполнить клеевой композицией зазоры между ремонтирующим элементом и поверхностью в композитной детали, что также позволит  снизить концентрацию контактных напряжений [1], а также залечивание повреждений после механической обработки [2];

–	при проведении ремонтно-восстановительных работ использовать клеевую композицию с повышенными механическими характеристиками [3] (твердость, модуль упругости, прочность на сдвиг).

Литература

- Сухарев И. П. Прочность шарнирных узлов машин. Машиностроение,  М., 1977, 168c.

- Ученые записки казанского университета. серия: физико-математические науки, Издательство: Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань) ISSN: 1815-6088, Том: 157,Номер: 3 Год: 2015 Страницы: 148-152, «Клеевая композиция с добавками углеродных наноматериалов для авиационных конструкций на основе полимерных композитов», Титов С.А., Вермель В.Д., Корнев Ю.В., Никитина Е.А.

- Вермель В.Д., Доценко А.М., Смирнов Р.А., Титов С.А., Яблонский И.С., Аниховская Л.И., Кладова Л.С., Ткачев А.Г., Слепов C.К., Мележик А. В. «Об исследовании оптимального содержания наночастиц в клеевых cединениях» // Механика и наномеханика структурно-сложных и гетерогенных сред. Успехи, проблемы, перспективы. Сборник трудов Всероссийской конференции, приуроченной к 20-летию ИПРИМ РАН. Москва,   30 ноября  - 2 декабря 2009 г. – М.:  Альянстрансатом. - 2010. 
C. 72–77.