УДК [621.78:669.245.018.44]:62-272

Влияние  режимов  термообработки  на  релаксационную  стойкость пружин  из  жаропрочного  никелевого  сплава  ЭИ828-ВД

Шаболдо О.П. 1, к.т.н.;  Виторский Я.М. 1, д.т.н.,

Сагарадзе В.В. 2, д.т.н.; Мазуров С.А. 1, к.т.н.

Shaboldo Oleg Pavlovich, Vitorskiy Jaroslav Michailovich,

Sagaradze Victor Vladimirovich, Mazurov Sergey Aleksandrovich

shaboldo@yandex.ru; vsagaradze@imp.uran.ru; samazurov@mail.ru

1АО « Центральный научно-исследовательский институт материалов», Санкт-Петербург

2Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН,

Аннотация:

# Исследовано влияние высокотемпературной закалки по трем различным режимам и последующего старения на структуру и релаксационную стойкость жаропрочного никелевого сплава ЭИ828-ВД.

Ключевые слова:

жаропрочные никелевые сплавы, упрочнение, структура, интерметаллиды, релаксационная стойкость.

Abstract:

The influence of quenching and aging high-temperature rates on relaxation resistance of EI828-VD nickel alloy is researched.

Keywords:

heat-resistant nickel alloys, hardening, structure, intermetallids, relaxation resistance.

# Исследовано влияние режимов высокотемпературной закалки и старения на структуру и релаксационную стойкость жаропрочного никелевого сплава ЭИ828-ВД (Ni-10Cr-10Mo-5W-4,5Al). В зависимости от способа нагрева и продолжительности выдержки при 1170С формируется мелкозернистая (20–50 мкм) или крупнозернистая (150–400 мкм) структура сплава. Старение (900°С, 3 ч) с последующим медленным охлаждением приводит к бимодальному распределению по размерам частиц упрочняющей -фазы Ni3Al. Повышенная релаксационная стойкость пружин из никелевого сплава при 800 С характерна для состаренного крупнозернистого состояния.

Введение

При создании высокотемпературных пружин применяются жаропрочные дисперсионно-твердеющие ниобиевые и никелевые сплавы [1–4]. При рабочих температурах пружин до 800С наиболее широко используется один из самых жаропрочных  сплавов на основе никеля – ХН70МВЮ-ВД  (Ni -10Cr - 10Mo- 5W - 4,5Al) [4]. Данный сплав, известный как ЭИ828-ВД, представляет собой многокомпонентный твёрдый раствор, упрочнённый частицами интерметаллидной γ'-фазы Ni3Al. Эта фаза, имеющая ГЦК решетку с параметром близким к параметру решетки твердого раствора, когерентно связана с ГЦК-матрицей. Жаропрочность сплава ЭИ828-ВД определяется размером зерна, количеством и распределением интерметаллидной фазы. По данным [5] в состаренном сплаве ЭИ828 содержится не менее 30% γ'-фазы. Матричный твердый раствор, имеющий ГЦК решетку, сохраняет высокие характеристики пластичности, не склонен к хрупкому разрушению и обладает низким температурным порогом перехода из пластичного состояния в хрупкое. Повышенное содержание тугоплавких металлов (до 15% вольфрама и молибдена) способствует увеличению сил межатомной связи, уменьшает скорость диффузии и препятствует коагуляции γ'-фазы. Всё это обеспечивает высокое сопротивление ползучести и релаксационную стойкость пружин из сплава ЭИ828-ВД. Для получения требуемой жаропрочности стареющих сплавов, в том числе хромоникелевых с интерметаллидным упрочнением, необходимо проведение обработки на твердый раствор (ОТР) и последующее  старение [3, 5, 6]. Реализация ОТР возможна различными способами, которые, очевидно, поразному влияют на структуру и свойства сплава. Работ, посвященных этому вопросу применительно к пружинам, в литературных источниках не имеется.

Исследованию влияния различных способов высокотемпературной термической обработки на структуру, механические свойства и релаксационную стойкость пружин из состаренного сплава ЭИ828-ВД и посвящена настоящая работа.

Материал и методика исследования

В качестве исходных заготовок использовали горячекатаные прутки из сплава ЭИ828-ВД диаметром 14 мм производства АО «Металлургический завод «Электросталь». Отжиг исходных горячекатаных прутков и промежуточные термические обработки осуществляли на установке скоростного нагрева прямым пропусканием электрического тока. Волочение проводили на цепном волочильном стане усилием 20 тонн и на стане барабанного типа. С целью выравнивания температуры и более полного растворения вторых фаз обработку проволоки проводили с выдержкой 30 секунд. Температуру контролировали с помощью инфракрасной тепловизионной камеры.

Из проволоки изготавливали винтовые цилиндрические пружины сжатия (диаметр проволоки 3 мм, средний диаметр пружины 21,3 мм, количество рабочих витков 5, высота пружины 35 мм). Пружины подвергали термическому упрочнению (отжиг и старение) в электропечи.

Рассмотрены три режима высокотемпературной обработки сплава ЭИ828-ВД:

– с использованием электроконтактного нагрева проволоки до 1170С, затем печного отжига пружин (1170С, 1 ч) с охлаждением на воздухе (вариант 1);

– с использованием электроконтактного нагрева проволоки до 1170С и последующей закалки на воздухе (вариант 2);

– с использованием электроконтактного нагрева проволоки до 1170С, затем печного отжига пружин (1170С, 1 ч) с охлаждением с печью (вариант 3).

По каждому из вариантов упрочнения было изготовлено по 3 пружины. Старение пружин проводили в печи при температуре 900С в течение 3 часов с последующим охлаждением с печью до комнатной температуры.

Перед испытаниями на релаксационную стойкость пружины были подвергнуты горячему заневоливанию при температуре 850С до соприкосновения витков. Уровень расчетных максимальных касательных напряжений при сжатии до соприкосновения витков при комнатной температуре составлял τ3 =445…480 МПа, что соответствует расчетным касательным напряжениям τ3850  =330 … 350 МПа при температуре 850С. Релаксационные испытания пружин проводили  осадкой их на высоту, соответствующую уровню  начальных  напряжений τ800 =250 МПа,  и выдерживали их при температуре 800 С с различными продолжительностями суммарно до десяти часов. После горячего заневоливания и каждой выдержки при температуре испытаний замеряли высоту пружин (l0) и рассчитывали максимальные касательные напряжения τ3850 по формуле:

,

где

τ3800 – максимальные сдвиговые напряжения при температуре 800°С;

D – средний диаметр пружины;

d – диаметр проволоки;

G800 – модуль сдвига при температуре 800°С;

n – число рабочих витков;

l0 – высота пружины в свободном состоянии;

l3 – высота пружины при сжатии до соприкосновения витков.

Характер и интенсивность снижения напряжений в процессе испытаний характеризует релаксационную стойкость пружин при температуре 800С.

Микроструктуру сплава исследовали на световом микроскопе Neophot 21. Фазовый анализ и исследование тонкой структуры выполняли на электронном микроскопе JEM 200CX с использованием темнопольных и светлопольных изображений. Фольги изготавливали из пластинок толщиной ~300 мкм, вырезанных из образцов электроискровым методом. Пластинки шлифовали на шкурке до толщины ~100 мкм, а затем утоняли до необходимой толщины электрохимической полировкой в смеси ортофосфорной кислоты и хромового ангидрида.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

По данным [9–11] при переходе к скоростному нагреву жаропрочных деформированных сплавов на основе никеля процессы рекристаллизации приобретают ряд особенностей. С увеличением скорости нагрева температурный интервал первичной рекристаллизации смещается в область более высоких значений. Размер зерна, полученный к моменту окончания первичной рекристаллизации, уменьшается, а процесс собирательной рекристаллизации заметно подавляется. В настоящей работе обнаружено существенное различие в структурах сплава в зависимости от способа высокотемпературной обработки (по вариантам 1 и 3 в сравнении с вариантом 2). В результате закалки на воздухе после скоростного нагрева до 1170C (вариант 2) в сплаве формируется мелкозернистая структура первичной рекристаллизации c размером зерна 20–50 мкм (рис. 1а). Обработка по вариантам 1 и 3 с существенно более длительной выдержкой при 1170C (1 ч) приводит к увеличению размера зерна почти на порядок (150–400 мкм) в процессе собирательной рекристаллизации (рис. 1 б). Известно, что мелкозернистая структура неблагоприятно сказывается на жаропрочности материала. Увеличение размера зерна до определенного уровня [3, 4, 6] повышает жаропрочность материала.

Электронно-микроскопическое исследование состаренного при 900С сплава ЭИ828-ВД позволило выявить бимодальное распределение выделившихся интерметаллидов по размерам (рис. 2 и 3) как в мелкозернистом (вариант 2), так и в крупнозернистом (вариант 3) образцах. Основной упрочняющей фазой для этих вариантов обработки является интерметаллидная -фаза Ni3Al, упорядоченная по типу L12. В обоих случаях характерно выделение кубоидных частиц упрочняющей 
-фазы размером 200–300 нм, которые выстраиваются в ряды (рис. 2 а, 
3 а). Между этими рядами -фазы в полосах обедненного -твердого раствора выделяются частицы -фазы существенно меньшего размера (20–50 нм), что подтверждается результатами дифракции и темнопольными изображениями -фазы в сверхструктурных рефлексах (211) и (221) упорядоченного интерметаллида Ni3Al (рис. 2 б и 3 б). Такие мелкодисперсные гомогенно выделившиеся частицы в работе [12] авторы  классифицируют как частицы наноуровня.

| а |  | б |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1 – Микроструктуры холоднотянутой проволоки из сплава ЭИ828-ВД после различных режимов термообработки: а – электроконтактный нагрев до 1170 С, охлаждение на воздухе; б – электроконтактный нагрев до 1170С, охлаждение на воздухе; отжиг при 1170С, 1 час, охлаждение с печью |  |  |
| а б |  |  |
| Рис. 2 – Структура сплава (ЭИ828-ВД) после скоростного нагрева до 1170 С, охлаждения на воздухе (вариант 1) и старения при 900 С в течение 3 ч: а – светлопольное изображение; б – темнопольное изображение в сверхструктурном рефлексе (211) |  |  |

Образование наноразмерных частиц -фазы наблюдается во время длительного охлаждения сплава после выдержки при температуре 900С. Такое выделение интерметаллидной нанофазы не происходит при обычно применяемом ускоренном охлаждении от температуры старения. Выделение основной более крупной кубоидной -фазы наблюдается при охлаждении сплава от 1170 до 900С и непосредственно в процессе трёх часового старения при 900С. Более равномерное распределение наночастиц -фазы, имеющих  меньший размер, наблюдается в сплаве, обработанном по варианту 3, чему способствует проведение промежуточного гомогенизирующего отжига при 1170С (сравните рис. 2 и рис. 3).

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 3 – Структура сплава (ЭИ828-ВД) после скоростного нагрева до 1170С, охлаждения на воздухе, отжига по режиму 1170 С, 1 час (вариант 2) и старения при 900С в течение 3 ч: а – светлопольное изображение; б – темнопольное изображение в сверхструктурном рефлексе (221) Ni3Al |  |

Кроме интерметаллида Ni3Al в сплаве ЭИ828-ВД, обработанном по обоим вариантам упрочнения, обнаружены частицы карбидов типа Me23C6, располагающиеся преимущественно по границам зерен (рис. 4 а, б). Карбидные рефлексы имеются на электронограммах, а сами частицы высвечиваются на темнопольных изображениях, например в рефлексе (022) от карбида Me23C6 (рис. 4 б). В мелкозернистом материале площадь границ существенно больше и поэтому приграничные области имеют меньшую плотность карбидных частиц, чем в крупнозенистом сплаве. Зернограничные карбиды сдерживают рост зерен при высокотемпературной обработке.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 4 – Приграничные карбиды типа Me23C6 в сплаве (ЭИ828-ВД) после закалки (с использованием скоростного нагрева до 1170С) и старения при 900С, 3 ч. а – светлопольное изображение; б – темнопольное изображение в рефлексе (022)Ме23С6. |  |

На рисунке 5 представлены результаты релаксационных испытаний пружин при температуре 800С. Анализ результатов испытаний показывает, что на начальном этапе испытаний наблюдается обратная релаксация напряжений исследуемых пружин, вызванная, по-видимому, протеканием в сплаве процессов термического  возврата при температуре испытаний.

Напряжения в пружинах, упрочненных по варианту 2, снижаются более интенсивно (рис. 5, кривая 2). Высокий уровень релаксации напряжений в этих пружинах  свидетельствует о более низкой жаропрочности сплава с мелкозернистой структурой первичной рекристаллизации. Проведение печного гомогенизирующего отжига при температуре 1170°С (варианты 1, 3) приводит к повышению жаропрочных свойств сплава и релаксационной стойкости пружин, а быстрое охлаждение сплава на воздухе с температуры 1170°С (вариант 1), по-видимому,  позволяет сохранить более высокую легированность твердого раствора  за счет предотвращения выделения второй фазы при остывании, что несколько повышает  релаксационную стойкость пружин, обработанных по варианту 1, по сравнению с печным охлаждением с температуры 1170°С (вариант 3).

Рис. 5 – Релаксация напряжений при 800С пружин из сплава ЭИ828-ВД состаренного при 900С в течение 3 ч. Высокотемпературная обработка перед старением: 1 - закалка на воздухе от 1170С после электроконтактного нагрева с дополнительным отжигом при 1170С, 1 ч и последующим охлаждением на воздухе; 2 - закалка на воздухе от 1170С после электроконтактного нагрева; 3 - закалка на воздухе от 1170С после электроконтактного нагрева с дополнительным отжигом при 1170С, 1 ч и последующим охлаждением с печью

Таким образом, высокотемпературная обработка сплава ЭИ828-ВД на мелкозернистую структуру первичной рекристаллизации с использованием скоростного нагрева до 1170 С и воздушного охлаждения может быть рекомендована для применения пружин при кратковременной работе в условиях высоких температур. Термоупрочнение с проведением печного  гомогенизирующего отжига в течение 1 ч при 1170 С, после которого формируется более крупнозернистая структура собирательной рекристаллизации, обеспечивает (при последующем старении) повышение релаксационной стойкости пружин в процессе длительной работы при высоких температурах. При этом желательно обеспечить повышенную скорость охлаждения с температуры гомогенизирующего отжига.

Выводы

1. Исследовано влияние трех режимов высокотемпературной обработки  на  структуру и  свойства  жаропрочного сплава  ЭИ828-ВД  (Ni-10Cr-10Mo-5W-4,5Al). При электроконтактном нагреве прутков до 1170С с последующей закалкой на воздухе в сплаве формируется   мелкозернистая структура первичной рекристаллизации с размером зерен 20–50 мкм. При последующем гомогенизирующем отжиге при 1170С в течение 1 ч и медленном охлаждении образцов с печью завершаются процессы собирательной рекристаллизации и формируется структура с размером  зерна 150 - 400 мкм.

2. Анализ электронных структур показал, что независимо от полученных размеров зерен после высокотемпературной обработки (первичная или собирательная рекристаллизация) процессы распада твердого раствора практически идентичны: в процессе охлаждения от 1170 до 900С и старения при 900С выделяются достаточно крупные кубоидные частицы -фазы Ni3Al размером 200–300 нм, выстроенные в ряды, между которыми образуются полосы обедненного твердого раствора.  При дальнейшем медленном охлаждении после выдержки при температуре 900С в прослойках обедненного твердого раствора между рядами крупных интерметаллидов гомогенно выделяются  существенно более мелкие  (20–50 нм) частицы -фазы, что подтверждается результатами дифракции и темнопольными изображениями в сверхструктурных рефлексах. Такие частицы интерметаллидов можно классифицировать как частицы наноуровня. В отдельных местах по границам зерен выделяются карбиды типа Cr23C6.

3. Установлено, что повышение релаксационной стойкости сплава обеспечивается за счет формирования крупнозеренной структуры и более равномерного распределения наноразмерных частиц -фазы. Проведение гомогенизирующего отжига позволяет понизить релаксацию пружин, испытываемых при начальных рабочих напряжениях τ800 = 250 МПа и температуре 800°С в течение 10 часов, до 6–8 %.

Литература

Шаболдо О. П., Виторский Я.М., Караштин Е.А. Пружинные материалы из жаропрочных сплавов на основе ниобия и никеля // «ЦНИИ материалов - 100 лет на благо России». Санкт-Петербург. 2012г.С.125-136.

Шаболдо О.П., Виторский Я.М., Караштин Е.А., Васильев Е.В., Сорокин М.В. Пружинные материалы со специальными свойствами из труднодеформируемых высокопрочных высоколегированных термомеханически упрочняемых сплавов на основе титана, никеля и ниобия // Металлообработка. 2011. №2 (62). С. 28-35.

Шаболдо О.П., Виторский Я.М., Сагарадзе В.В., Волкова Е.Г. Влияние термической обработки на тонкую структуру и свойства жаропрочного ниобиевого сплава // ФММ. 2016. Т.117, № 12. С. 1332-1338.

Приданцев М.В. Жаропрочные стареющие сплавы. - М.: Металлургия.1973.- 183с.

Зимина Л.Н. Влияние легирующих элементов и термообработки на кинетику структурных превращений и свойства жаропрочных сплавов системы никель-хром-алюминий. - В кн.: Специальные стали и сплавы. - М.: Металлургия.-1966. Вып.46. С.114-139.

Дзугутов М.Я. Пластическая деформация высоколегированных сталей и сплавов. М.: Металлургия. 1977. 480с.

Березина А.Л., Гриднев В.Н., Ефимов А.И. и др. Исследование процессов выделения -фазы при старении сплава ХН70МВЮ-ВД. В кн.: Жаропрочные стали и сплавы на никелевой основе. М.: Наука. 1984. 
С. 160–164.

Шаболдо О.П. Влияние холодной деформации на микроструктуру и механические свойства пружинного жаропрочного сплава на основе никеля ЭИ828-ВД // Материаловедение. 2011. № 8. С. 16-22.

Иванов В.И., Осипов К.А. Возврат и рекристаллизация в металлах при быстром нагреве. - М.: Наука. 1964. 184 с.

Бодяко М.Н., Астапчик С.А., Ярошевич Г.Б. Термокинетика рекристаллизации. - Минск: Наука и техника. 1968. 251 с.

Избранов П.Д., Павлов В.А., Родигин Н.М. Некоторые особенности рекристаллизации трансформаторной стали при быстром нагреве // ФММ.-1957. Вып. 7. № 6. С. 915–937.

Кузнецов В.П., Лесников В.П., Конакова И.П., Попов Н.А., Квасницкая Ю.Г. Структурные и фазовые превращения в монокристаллическом никелевом сплаве, легированном рением и рутением, в условиях испытаний на длительную прочность // МиТОМ. №8 (722), 2015. С. 55–59.