УДК 533.9.08

Математическая  модель  плазменного  технологического  реактора для  синтеза  и  модификации  порошковых  материалов

Кудимов О.В.1; Назаров Р.1; Салихов Р.1; Шпилёв А.И.1; 
Цивильский И.В.1, к.т.н.; Нагулин К.Ю.1, к.ф.-м.н.;  
Гильмутдинов А.Х.1, д.ф.-м.н.

Kudimov Oleg Vyacheslavovich; Nazarov Ramis.; Salikhov Rafail.; Shpilev Alexey Ivanovich; Tsivilskiy Ilya Vladimirovich. Nagulin Konstantin Yurievich; Gilmutdinov Albert Kharisovich.

jahngalt707@gmail.com, nazarov.ramis@ya.ru, salikhov47@gmail.com,  icivv@mail.ru shpilevaleksei@yandex.ru, knagulin@mail.ru, albert.gilmutdinov@kai.ru

1Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ

Аннотация:

Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме обработки порошковых материалов для аддитивного производства.

Численными методами моделирования было проведено исследование влияния режимов работы реактора на газовую динамику и температурные поля внутри конденсационной камеры плазменной установки для сфероидизации порошков.

Ключевые слова:

индуктивно-связанная плазма, сфероидизация порошков, вычислительная газовая динамика, математическое моделирование, ВЧИ-плазма, модификация порошка.

Keywords:

inductively coupled plasma, powder spheroizidation, computational fluid dynamics, mathematical modeling, ICP-plasma, powder modified.

Введение

Аддитивные технологии, такие как селективное лазерное спекание и прямое осаждение металла выдвигают строгие требования к гранулометрическим свойства используемого порошка. На сегодняшний день сфероидизация металлического порошка в низкотемпературной плазме стала неотъемлемым этапом подготовки большинства материалов для аддитивных технологий. Наиболее эффективным являются устройства, использующие высокочастотный индуктивный нагрев газа. Отсутствие электродов во внутренней области плазматрона позволяет получать особо чистую высокочастотную плазму.

Кроме того, высокая температура (5000-10000оK) позволяет получать порошки из тугоплавких материалов. Промышленное применение таких плазмотронов дает возможность проводить обработку мелкодисперсных порошков с большой производительностью и является актуальным и многообещающим направлением в порошковой металлургии [1, 2].

В многочисленных работах обнаружена прямая зависимость размера и формы частиц на выходе от расхода охлаждающего потока реактора, что дает весьма удобный способ управления характеристиками продукта [3]. Однако, вследствие отсутствия доступа к внутреннему пространству камеры осаждения во время работы комплекса, численное моделирование остается одним из немногих инструментов для оценки термодинамических параметров процесса

В статье представлены результаты моделирования технологической установки для сфероидизации в индуктивно-связанной плазме (ИСП) с реакционной камерой для аддитивных лазерных технологиях.

Объект исследования

В качестве объекта моделирования использована модифицированная технологическая установка для сфероидизации порошка. Плазмообразующим и транспортным газом для порошка является аргон.

Методика исследования

ИСП моделируется в предположении локального термодинамического равновесия – в таких условиях плазму можно представить проводящей смесью жидкостей и выполнить моделирование равновесного индуктивно-связанного разряда на основе решения уравнений магнитной гидродинамики. Решение выполнено в программном комплексе ANSYS Fluent + Maxwell.

Вводятся следующие допущения:

- Плазменный факел, равно как и расположенная вниз по потоку газа реакционная камера, моделируются в аксиально-симметричном виде;

- Катушка индуктора также аксиально-симметрична и состоит из замкнутых кольцевых витков, это допустимо в условиях индуктора с плотной навивкой (расстояние между витками равно диаметру сечения витков);

- Рассматривается ламинарное течение плазмы при атмосферном давлении. Течение плазмы моделируется в однофазном приближении;

- Для предотвращения нестабильности решения на этапе поджига плазмы, в уравнения искусственно добавлена высокая изотропная диффузия (до момента достижения стационарного режима горения). Дополнительная диффузия отключается после 0,01 с моделирования;

- Вязкими диссипациями в газе пренебрегается;

- Решение газовой динамики выполнено в псевдо-стационарном режиме, а решение электромагнитной части модели – нестационарное по частоте (при фиксированной мощности индуктора, на этапе включения, его ток является неустановившимся);

- Для инициализации плазменного разряда, начальное значение проводимости составляет 1 См/м;

- Силой Лоренца пренебрегается.

Электромагнитные поля, газовая динамика и теплоперенос моделируются совместно.

Геометрия задачи, расчетная сетка

Основные размеры, а также объемные расходы несущего (для частиц) и плазмообразующего газов указаны в таблице 1. Расчетная сетка (рис. 1б) состоит из 420 000 тетраэдральных ячеек с площадями сечения от 2·10-5 м2 до 4·10-2 м2.

Таблица 1

Параметры моделируемой системы

| Переменная | Обозначение | Выражение |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды | T0 | 300 [K] |
| Мощность индуктора | Pext | 20 [кВт] |
| Частота индуктора | freq | 5.2 [МГц] |
| Объемный расход плазмообразующего потока газа | Q1 | 25 [л/мин] |
| Молярная масса плазмообразующего газа (аргона) | M | 0.04 [кг/моль] |
| Молярный объем аргона при нормальных условиях | v_mol | 22.4 [л/моль] |
| Массовый расход несущего газа (аргона) | M1 | M·Q1/v_mol = 7.4405·10−4 [кг/с] |
| Плотность аргона при нормальных условиях | rho_stp | 1.91 [кг/м3] |
| Радиус отверстия впрыска несущего газа | in_R1 | 0.025 [м] |
| Толщина стенок реакционной камеры | ch_th | 0.006 [м] |
| Радиус внутренних стенок камеры | ch_R | 0.095 [м] |
| Высота конусообразного сужения камеры (вверху и внизу) | sl_h | 0.03 [м] |
| Высота кварцевого цилиндра, обвиваемого катушкой индуктора | in_h | 0.15 [м] |
| Высота реакционной камеры | ch_h | 0.45 [м] |
| Радиус сечения проводов индуктора | coil_tu_r | 0.0035 [м] |
| Радиус катушки индуктора | coil_r | in_R1 + ch_th + coil_tu_r·2 = 0.038 [м] |
| Радиус трубки-зонда для впрыска частиц | probe_r | 0.005 [м] |
| Высота трубки-зонда | probe_h | 0.09 [м] |
| Смещение верхнего края индуктора относительно верхнего края расчетной области | coil_h_offset | 0.06 [м] |
| Смещение трубок для ввода газа по бокам реакционной камеры относительно верхнего края расчетной области | tubes_h_offset | 0.35 [м] |
| Внутренний радиус боковых трубок реакционной камеры | tubes_r | 0.005 [м] |
| Площадь ввода плазмообразующего газа | S1 | pi·((in_R1)2 – (probe_r)2) = 0.001885 [м²] |
| Начальная скорость плазмообразующего газа | V1 | M1/rho_stp/S1 = 0.20666 м/с |
| Площадь ввода несущего газа | S2 | 2·π·(ch_R)·2·(tubes_r) = 0.005969 [м²] |
| Объемный расход несущего газа | Q2 | 0.1 [l/min] = 1.6667E−6 [m³/s] |
| Начальная скорость несущего газа | V2 | M·Q2/(v_mol·rho_stp·S2) = 2.6105·10−4 [м/с] |
| Начальная угловая скорость вращения плазмообразующего газа вокруг оси симметрии индуктора | omega | 10·π [рад/с] = 31.416 [рад/с] |

а)     б)

Рис. 1 – а) Основные размеры моделируемой геометрии (обозначения соответствуют таблице 1); б) Площадь ячеек расчетной сетки в сечении. Справа показана область вблизи индуктора

Электромагнитное поле

Моделирование электромагнитных полей выполнено на основе решения системы уравнений Максвелла с учетом тока индуктора и тока, обусловленного проводимостью плазмы:

| ∇×H=J B= ∇×A E=-jωA J= σE+jωD+σV×B+J--e | (1) |
| --- | --- |

Начальные значения векторного потенциала A = 0. Для всех доменов, кроме индуктора, последнее уравнение системы (1) записывается в виде: J= σE+jωD. А магнитное и электрическое поля, с учетом материала домена, выражаются формулами:

| B=μ0μrH D=ε0εrE | (2) |
| --- | --- |

Условия на краях расчетной области – электромагнитная изоляция (нулевая нормальная компонента векторного потенциала):

| n×A=0 | (3) |
| --- | --- |

Проводимость плазмы σ меняется с температурой согласно данным из таблицы.

Газовая динамика

На основе решения системы уравнений Навье-Стокса (4) моделируется стационарное движение закрученного сжимаемого газа в присутствии гравитации

| ρu∙∇u = ∇∙-ρI+μ∇u+∇uT- 23μ∇∙uI+ F+ ρg ∇·ρu=0 | (4) |
| --- | --- |

Частота вращения газа – в таблице 1. Объемные расходы защитного и несущего газов пересчитываются в скорости (см. таблицу 1) через площади сечения и плотность аргона при нормальных условиях. Начальные значения скорости газа равны нулю. Значения скорости на стенках реакционной камеры также нулевые.

Теплообмен

Теплообмен моделируется в газовой фазе, а также стенках камеры, с учетом излучения плазмы, теплопроводности и джоулева нагрева от индуктора:

| ρcpu∙∇∙q=Q+Qp+Qvd q= -k∇T ρсp∂T∂t+ρсpu∙∇T= ∇∙k∇T+∂∂T5KBT2q∇T∙J+ E∙J+Qrad | (5) |
| --- | --- |
| Начальная температура газа указана в таблице 1. Рассеиваемая плазмой мощность, зависящая от коэффициента испускания Qrad, а также интерполяционные зависимости свойств аргона от температуры, указаны в таблице 2. |  |

Таблица 2

Интерполированные свойства аргона в зависимости от температуры.

| Свойство | Т, K | Выражение |
| --- | --- | --- |
| Плотность, ρ[кг/м3] | 600 – 24000 | 622.2·T-1.035 |
| Теплоёмкость при постоянном давлении, Сp[Дж/(кг·K)] | 600 – 24000 | 1540·T9 – 312.9·T8 + -1.175·104·T7 + 1064·T6 + 3.226·104·T5 + 1761 ·T4 -3.645·104·T3 – 6692·T2 + 1.504·104·T + 5732 |
| Теплопроводность, k[Вт/(м·K)] | 600 – 24000 | 6.281·10-36·T9 + 6.767·10-31·T8 + 3.02·10-26·T7 – 7.216·10-22·T6 + 9.986·10-18·T5 – 8.123·10-14 ·T4 + 3.806·10-10 ·T3 + -9.663·10-7·T2 + 0.001193 ·T – 0.4707 |
| Магнитная проницаемость, µur | – | 1 |
| Электрическая проводимость, σ [См/м] | – | 1 |
| Динамическая вязкость, µ [Па·с] | – | -4.538·10-40·T9 + 5.397·1035·T8–2.681·1030·T7 + 7.195·1026·T6 -1.129·1021·T5 + 1.051·1017·T4 + -5.673·1014·T3 + 1.654·1010·T2 + -1.981·107·T + 0.0001376 |
| Отношение теплоёмкостей, γ | – | 1.66 |
| Объемный коэффициент испускания, Qrad [Вт/м3] | 4825 – 21943 | -4.872·1022 ·T8 + 5.062·1017 ·T7 -2.171·1012 ·T6 + 5.02·1008 ·T5 + -0.0006846 ·T4 + 5.654 ·T3 – 2.77·104 ·T2 + 7.391·107 ·T – 8.254·1010 |

Результаты и обсуждение

На рис. 2. представлены результаты моделирования электромагнитных полей: видно, как нагрев вызывает локальное увеличение проводимости плазмы. Хорошо заметен скин-эффект 
(рис. 2 б, в).

а)

б)

в)

Рис. 2 – а) Распределение электрического и магнитного поля в сечении сетки вблизи индуктора; б) Проводимость плазмы;  в) Объемная мощность джоулева нагрева

Моделирование газовой динамики показало, что заметное вращательное движение газа сохраняется, как минимум, до трети длины плазменного реактора вниз по потоку (рис. 3а), где скорость потока менее 0.1 м/с.

Рис. 3 – а) Распределение вращательной компоненты скорости газа uφ в поперечных сечениях; б) Давление газа; в) Распределение скорости газа в продольном сечении плазмотрона

Видно, что вблизи кончика трубки зонда происходит отклонение нисходящего потока газа от вертикали вследствие понижения давления в зоне вращающегося газа. Это может приводить к сносу впрыскиваемого порошка вверх по потоку газа и снижению эффективности доставки шихты в плазменный факел, который смещен вниз к горлышку реакционной камеры относительно области максимальной скорости газа (рис. 4а,б). Максимальная температура газа (11000 K) достигается в области скин-слоя, и начинает падать вниз по потоку, хотя является еще достаточно высокой для осуществления процесса плавления порошка: в частности, в середине реакционной камеры температура составляет 700 K. Равномерный спад температуры вдоль оси симметрии плазменного реактора позволяет добиться эффективной сфероидизации порошков из различных материалов (как легко плавких, так и тугоплавких), всего лишь регулируя длину трубки-зонда, т.е. варьируя точку впрыска частиц и их начальную температуру.

Рис.  4 – Рассчитанное распределение температуры плазмы в момент времени а) 1.5; б) 30 с после включения индуктора; в) Фотография горения плазмы в реальной установке

Качественная идентичность результатов моделирования с экспериментальными данными прослеживается на рис. 4.

Для количественного сопоставления результатов моделирования с экспериментом было проведено сравнение рассчитанной интенсивности плазмы (проинтегрированной вдоль вертикальной оси реактора) с данными высокоскоростной визуализации интенсивности свечения плазмы, снятыми с торца реактора (через нижнее отверстие для выхода синтезированного порошка). Интегрирование выполнено в пакете Matlab (см. Приложение 1) для рассчитанного поля температур в стационарно горящей плазме в момент времени 30 с. Перевод температуры в интенсивность осуществляется по формуле:

| I=σT4=5.67∙10-8T4 | (6) |
| --- | --- |

Рис. 5 – а) Рассчитанная интегральная интенсивность плазмы в поперечном сечении реактора; б) Усредненная по времени экспериментальная интенсивность излучения плазмы

Перепад интенсивности от центра к краям тороида в модели составляет 20%, а в эксперименте – 15 % (рис. 5а, б).

Выводы

Результаты моделирования газо-динамических потоков в установке для плазменной сфероидизации порошковых материалов указывают на следующее:

– вблизи кончика трубки зонда происходит отклонение нисходящего потока газа от вертикали вследствие понижения давления в зоне вращающегося газа. Это может приводить к сносу вводимого порошка вверх по потоку газа и снижению эффективности доставки шихты в плазменный факел.

– максимальная температура газа (11000 K) достигается в области скин-слоя, и начинает падать вниз по потоку.

– равномерный спад температуры вдоль оси симметрии плазменного реактора позволяет добиться эффективной сфероидизации порошков из различных материалов (как легко плавких, так и тугоплавких), всего лишь регулируя длину трубки-зонда, т.е. варьируя точку впрыска частиц и их начальную температуру.

Работа выполнена в КНИТУ-КАИ при поддержке Министерства образования и науки РФ, госконтракт в рамках 220-го постановления №14.Z50.31.0023.

Литература

1. V. Colombo, E. Ghedini, P. Sanibondi Three-dimensional investigation ofparticle treatment in an RF thermal plasma with reaction chamber// PLASMA SOURCES SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2010. p. 21–31.

2. V. Colombo, E. Ghedini, P. Sanibondi. A three-dimensional investigation of the effects of excitation frequency and sheath gas mixing in an atmospheric-pressure inductively coupled plasma system // Journal of Physics D: Applied Physics. 2010. С. 42-49.

3.V. Colombo, E. Ghedini, M. Gherardi, P. Sanibondi Modelling for the optimization of the reaction chamber in silicon nanoparticle synthesis by a radio-frequency induction thermal plasma // PLASMA SOURCES SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2012. p. 21–31.